ST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudową konstrukcji drogi ul. Ratuszowej w Ruszowie (dz. nr 856, 860, 224/3) na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robot obj^tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem przebudowy nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej 8/10cm.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowch moga być stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym.

  - Okreslenia podstawowe

    - Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

    - Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

    - Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogolne wymagania dotycz^ce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIALY

  - Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Kamienna kostka drogowa

    - Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztaltow rozroznia si? trzy typy kostki:

- regularna,

- rz?dowa,

- nieregularna.

Rozroznia si? dwa rodzaje kostki regularnej: normalna i lacznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia si? dwie klasy kostki: I, II.

W zaleznosci od dokladnosci wykonania rozroznia si? trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozroznia si? nast?pujace wielkosci (cm):

- kostka regularna i rz?dowa - 12, 14, 16 i 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

    - Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe dla kostki kamiennej

|  | i wytrzymalosciowe | I | II | wedlug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymalosc na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz | 160 | 120 | PN-B-04110 [3] |
| 2 | Scieralnosc na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wi^cej niz | 0,2 | 0,4 | PN-B-04111 [4] |
| 3 | Wytrzymalosc na uderzenie (zwi^zlosc), liczba uderzen, nie mniej niz | 12 | 8 | PN-B-04115 [5] |
| 4 | Nasiqkliwosc wodq, w %, nie wi^cej niz | 0,5 | 1,0 | PN-B-04101 [1] |
| 5 | Odpornosc na zamrazanie | nie bada si? | calkowita | PN-B-04102 [2] |

Lp. Cechy fizyczne Klasa	Badania

    - Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna miec ksztalt szescianu.

Kostka regularna Iqcznikowa powinna miec ksztalt prostopadloscianu.

Ksztalt kostki regularnej normalnej i Iqcznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna

B - lacznikowa

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej i Iqcznikowej

Wymagania dotyczqce wymiarow kostki regularnej normalnej i lqcznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i lqcznikowej oraz dopuszczalne odchylki

| WyszczegOlnienie | Wielkosc (cm) |  |  |  | Dopuszczalne odchylki dla gatunku (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 1,0 |
| Wymiar b | 18 | 21 | 24 | 27 | ± 0,7 | ± 1,0 | ± 1,2 |

| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czola), nie mniejszy niz | - | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NierOwnosci powierzchni gornej (czola), nie wieksze niz | - | - | - | - | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,6 |
| Wypuklosc powierzchni bocznej, nie wieksza niz | - | - | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Nierdwnosc powierzchni dolnej (stopki), nie wieksza niz | - | - | - | - | ± 0,4 | nie bada sie |  |
| Pekniecia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |  |  |

Kraw^dzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny bye bez uszkodzen. Pozostale krawedzic kostki mogq miec uszkodzenie dlugosci nie wickszej niz pol wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast Iqczna ich dlugosc nie powinna przekraczac wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga miec uszkodzenia krawedzi powierzchni czolowej o dlugosci nie wickszej niz pol wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast Iqczna ich dlugosc nie powinna przekraczac wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czola) kostki gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne.

Szerokosc lub gtebokosc uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna byc wieksza niz 0,6 cm.

    - Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna miec ksztalt zblizony do prostopadloscianu o rOwnoleglej powierzchni dolnej do gOrnej. Cala bryla kostki powinna miescic sic w prostopadloscianie zbudowanym na powierzchni gOrnej jako podstawie.

Ksztalt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedowej

Wymagania dolyczace wymiarow kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny byc nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szerokosc lub glebokosc uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna byc wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchylki

| W yszczegdlnienie | Wielkosc (cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 1,0 |
| Wymiar b | od 12 | od 14 | od 16 | od 18 | - | - | - |

|  | do 24 | do 28 | do 32 | do 36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czola), nie mniej niz | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| NierownoSci powierzchni gornej (czola), nie wieksze niz | - | - | - | - | ± 0,4 | ± 0,6 | ± 0,8 |
| Pekniecia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |  |  |

    - Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna miec ksztalt zblizony do prostopadloscianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycz^ce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie kraw^dzi powierzchni gornej (czola) oraz ich szerokosc i glebokosc nie powinny byc wieks/.e niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wi^kszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchylki

| Wyszczegolnienie | WielkoSC (cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 5 | 6 | 8 | 10 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czola), w cm, nie mniejszy niz | - | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Nierownosci powierzchni gornej (czola),w cm, nie wieksze niz | - | - | - | - | ± 0,4 | ± 0,6 | ± 0,8 |
| Wypuklosc powierzchni bocznej, w cm, nie wieksza niz | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Odchylki od k^ta prostego krawedzi powierzchni gornej (czola), w stopniach, nie wieksze niz | - | - | - | - | ± 6 | ± 8 | ±10 |
| Odchylenie od rownoleglosci plaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gornej, w | - | - | - | - | ± 6 | ± 8 | ±10 |

I stopniach, nie wieksze niz	|	|	|	|	|	|	|	|

  - Kraw^zniki

Kraw^zniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadac wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraw^znikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno byc zgodne z ST D-08.01.01 „Kraw?zniki betonowe”.

Kraw^zniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadac wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraw^znikow kamiennych powinno odpowiadac wymaganiom podanym w ST D-08.01.02 „Kraw^zniki kamienne”.

  - Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien byc cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj^cy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny byc zgodne z BN-88/6731-08 [13].

  - Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo- piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartosc pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

  - Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac wymaganiom PN-B- 32250 [10]. Powinna to byc woda „odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodla poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

  - Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byc stosowana na goraco i odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

- SPRZ^T

  - Ogolne wymagania dotycz^ce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprz^t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

- TRANSPORT

  - Ogolne wymagania dotycz^ce transportu

Ogolne wymagania dotycz^ce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport materiatow

    - Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si^ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostk^ regularna i rz^dowq nalezy ukladac na podlodze obok siebie tak, aby wypelnila cala powierzchni^ srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio ukladac nast^pne warstwy.

Kostk^ nieregularna przewozi si? luzno usypana. Ladowanie r?czne kostek regularnych i rz?dowych powinno byc wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rz?dowe powinny byc podawane i odbierane r?cznie.

Kostk? regularna i rz?dowa nalezy ustawiac w stosy. Kostk? nieregularna mozna skladowac w pryzmach.

Wysokosc stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

    - Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

- WYKONANIE ROBOT

  - Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

- D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

- D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

  - Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si? kraw?zniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Ustawienie kraw?znik6w powinno byc zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 „Kraw?zniki betonowe” lub ST D-08.01.02 „Kraw?zniki kamienne”.

  - Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nast?pujacych rodzajow podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materialow stosowanych na podsypk? powinny byc zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S- 96026 [12].

Grubosc podsypki powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspolczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosic od 0,20 do 0,25, a wytrzymalosc na sciskanie	R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-

zwirowa powinna byc wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ci?zaru kruszywa, spelniajaca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

  - Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - Ukladanie kostki nieregularnej

Kostk^ mozna ukladac w rozne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si? przez ukladanie kostki rzedami prostopadlymi do osi drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje si? przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45o do osi drogi,

- desen w jodelke, ktory otrzymuje si? przez ukladanie kostki pod katem 45o w przeciwne strony na kazdej polowie jezdni,

- desen lukowy, ktory otrzymuje sie przez ukladanie kostki w ksztalcie luku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byc dostosowany do wielkosci kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca sie ukladanie jej w formie desenia lukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokosc spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mijac co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna byc jednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Dla rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni, powinien byc ulozony pas podluzny z jednego lub dwoch rzedow kostek o odmiennym kolorze.

    - Ukladanie kostki regularnej

Kostka regularna moze byc ukladana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadle do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 45o do osi drogi,

- w jodelke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien byc dostosowany do wymiarow kostki. Kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny byc ukladane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki male, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga byc ukladane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodelke.

Ukladanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych lacznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podluznym.

Warunki ukladania kostki rzedowej sa takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uklada sie w rzedy poprzeczne prostopadle do osi drogi. Dopuszcza sie ukladanie kostek w rzedy ukosne lub jodelke.

    - Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podloza.

Szczeliny podluzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokosc jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawierzchni polowa szerokosci jezdni.

Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 8 do 12 mm.

    - Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna ukladac bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyzsza. Nie nalezy ukladac kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyc przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chronic w sposob podany w PN-B-06251 [6].

    - Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien byc dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do wypelnienia spoin.

- Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypelnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie dolnych czesci spoin materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosic od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozonq nawierzchnie z kostki zasypuje si? mieszanina piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodq i szczotkami wprowadza si? kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni? oczyscic szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystapic do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si? ubijakami stalowymi o ci?zarze okolo 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostk? oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si? od kraw?znika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzic uzupelnieniem spoin i polac woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac walowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podluznym, post?pujac od kraw?znik6w w kierunku osi, a nast?pnie w kierunku poprzecznym.

- Kostk? na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubijac dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapic przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nast?puje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

- Kostk? na podsypce zwirowej przy wypelnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny zalewa si? po calkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, kt6re p?kna podczas ubijania powinny byc wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczyc przed przesuni?ciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podlozu.

    - Wypelnienie spoin

Zapraw? cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczna mas? zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno byc wykonane z zachowaniem nast?pujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiadac wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymalosc zaprawy na sciskanie powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpocz?ciem zalewania kostka powinna byc oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku obj?tosciowym,

- gl?bokosc wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosic okolo 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypelnic spoiny i tworzyc monolit z kostka.

Wypelnienie spoin masa zalewowa powinno byc wykonane z zachowaniem nast?pujacych wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiadac wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny byc suche i dokladnie oczyszczone na gl?bokosc okolo 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna byc podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,

- masa powinna dokladnie wypelniac spoiny i wykazywac dobra przyczepnosc do kostek.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byc wykonane z zachowaniem nast?pujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien byc obficie polewany woda, aby wypelnil calkowicie spoiny.

  - Piel?gnacja nawierzchni

Spos6b piel?gnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypelnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Piel?gnacja nawierzchni kostkowej, kt6rej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nast?pnie nawierzchni? nalezy przykryc piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunk6w atmosferycznych, nawierzchni? nalezy oczyscic dokladnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, kt6rej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowa, moze byc oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci piel?gnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwq piasku, mozna oddac natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczonq.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

  - Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Badania przed przyst^pieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byc zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewn^trznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymalosciowych podanych w tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzic kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkosc partii nie powinna przekraczac 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobrac w sposob losowy probk^ skladajqcq si? z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza si? na zqdanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti? kostki nalezy uznac za zgodnq z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi?ksza od 4, calq parti? nalezy uznac za niezgodnq z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti? kostki poddanq sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za zgodnq z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzq wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calq parti? nalezy uznac za niezgodnq z wymaganiami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt od 2.3 do 2.7.

  - Badania w czasie robot

    - Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

    - Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiqzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

- sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiqzania kostki wykonuje si? wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl?dziny nawierzchni i okreslenie czy wiqzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si? przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byc dostrzegane.

    - Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p.

5.5.6.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si? co najmniej w pi?ciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okolo 10 cm i zmierzenie gl?bokosci wypelnienia spoiny zaprawq, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

  - Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

    - Rownosc

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzyc 4-metrowa latq. lub planografem, zgodnie z norma BN- 68/8931-04 [18].

Nierownosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

    - Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancjq ± 0,5%.

    - Rz^dne wysokosciowe

Roznice pomi^dzy rz^dnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i -2 cm.

    - Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz ± 5 cm.

    - Szerokosc nawierzchni

Szerokosc nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz ± 5 cm.

    - Grubosc podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac ± 1,0 cm.

    - Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

| Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 2 | Rzedne wysokosciowe | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 3 | Uksztaltowanie osi w planie | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 4 | Szerokosc nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 5 | Grubosc podsypki | 10 razy na 1 km |

- OBMIAR ROBOT

  - Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

- ODBIOR ROBOT

  - Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

  - Odbior robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu

Roboty zwi^zane z wykonaniem podsypki nale/a do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00 „Wymagania ogolne” pkt 8.2.

- PODSTAWA PLATNOSCI

  - Ogolne ustalenia dotycz^ce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 „Wymagania ogolne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacja projektowa nale/y wykonac ilosci robot ujete w przedmiarze robot stanowiacym zalacznik do projektu.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulo/enie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielggnacjg nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWI4ZANE

  - Normy

| 1. | PN-B-04101 | Materialy kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04102 | Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia |
| 3. | PN-B-04110 | Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na sciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie (zwigzlosci) |
| 6. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i /elbetowe. Wymagania techniczne |
| 7. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyklego |
| 8. | PN-B-11100 | Materialy kamienne. Kostka drogowa |
| 9. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u/ytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci |
| 10. | PN-B-32250 | Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw |
| 11. | PN-S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne |
| 12. | PN-S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| 13. | BN-69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 14. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 15. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe |
| 16. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania |
| 17. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza |
| 18. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata. |