# Rzeczoznawca Budowlany                                                Elbląg 09.09.2020r.

inż. Mirosław Ożubko

upr. bud. 577/El/83

upr. Rz/15/El/94

82-300 Elbląg

ul. Słoneczna 15/B/1

tel. 692 - 104 - 867

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KAPLICY

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Warunki techniczne wykonania robót.

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

09 wrzesień 2020r.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE KAPLICA RYCHLIKI wrzesień 2020r

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa str. 1

2. Zawartość opracowania str. 2

3. Specyfikacja techniczna nr 1 – WYMAGANIA OGÓLNE str. 3

4. Specyfikacja techniczna nr 2 – ROBOTY ZIEMNE str. 11

5. Specyfikacja techniczna nr 3 – ROBOTY BETONOWE i ŻELBETOWE str. 16

6. Specyfikacja techniczna nr 4 – IZOLACJE str. 23

7. Specyfikacja techniczna nr 5 – ROBOTY MUROWE str. 28

3

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1 WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna ST – 1 Wymagania Ogólne

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1. 1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia – Budynek kaplicy w miejscowości Rychliki

1. 2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Gmina Rychliki

2) Organ Nadzoru Budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Elblągu

3) Wykonawca : do wyłonienia w przetargu

4) Użytkownik : Urząd Gminy w Rychlikach

1. 3 Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku kaplicy. Budynek zlokalizowany będzie w Rychlikach na działce 110/1, 111/1, przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowane na działce 112/2. Działki stanowią własność Urzędu Gminy w Rychlikach. Dojazd do budynku zjazdem z drogi powiatowej poprzez drogę gminną działka nr 108/1 od strony zachodnio - północnej. Budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m, do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej podwieszony. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy. Kaplica będzie posiadała niewielki ołtarz do sprawowania liturgii i będzie tworzyła całość w stosunku do budynku kościoła znajdującego się od strony wschodnio – północnej. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin.

1. 4 Opis zagospodarowania terenu

Planowane do wykonania roboty (po ich całkowitym zakończeniu i zagospodarowaniu ) wpłyną w pozytywny sposób na estetykę działki nr 110/1, 111/1, 112/2.Warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały zachowane poprzez:

- zachowanie linii zabudowy

- zaprojektowanie dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci pasującym do zastałej architektury

- zachowanie odpowiednich gabarytów budynku

Oprócz tego nie przewiduje się znaczącej ingerencji w sposób zagospodarowania terenu.

1.5 Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót

- Projekt budowlany ( wyciąg dotyczący wykonania robót niniejszego etapu )

- Przedmiar Robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- SIWZ dla niniejszego zadania inwestycyjnego

1. 6 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy:

1) Stanowią część umowy, a wymagania zawarte w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji .

2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważenia wymieniona „Ogólnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

6) Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji wg Odpowiednich Norm Budowlanych i Branżowych

7) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a koszt ich rozebrania i ponownego wykonania pokryje Wykonawca Robót.

1. 7 Definicje i skróty

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór na budowie w imieniu Zamawiającego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeniami okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich sposobu wykonania wg Rozporządzenia z 3 sierpnia 2020r Dz. U. z 2020r poz. 1333 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, materiały użyte do wykonywania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do prac pomocniczych jak: wykonanie rusztowań, zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem itp.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania aprobat

Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w budownictwie.

Certyfikat na znak materiałów CE (lub znak budowlany B) – oznakowanie wraz z odpowiednim dokumentem wykazującym, ze dany materiał spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania

Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

1. 8 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. 9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy od czasu protokolarnego przekazania terenu budowy aż do czasu odbioru końcowego robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezwzględnie będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca odpowiada za ochronę sieci zewnętrznych znajdujących się na terenie działki – elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej itp. – zabezpieczenie przed uszkodzeniem .

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Materiały

2. 1 Źródła szukania materiałów

Co najmniej 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione z terenu budowy.

2. 3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

2. 4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybór i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na, i z terenu robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z dokumentacją projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów w planie i wysokości. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną (jeśli będzie tego wymagać Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. Również w cenach jednostkowych robót podstawowych powinien być zawarty koszt geodezyjnego wytyczenia robót wraz ze sporządzeniem stosownego szkicu tyczenia obiektu. Szkic ten musi być załączony do dokumentów budowy.

5. 2 Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki: działka na której wykonywany będzie budynek kaplicy posiada niezależny wjazd oraz jest częściowo ogrodzona. Warunki geotechniczne – zgodne z opracowaną dokumentacją geotechnicznych warunków posadowienia – przewidują w okresach wzmożonych opadów występowanie płytkich (wsiąkowych) wód infiltracyjnych.

5. 3 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy i jest jego kosztem .

6. Kontrola jakości robót

6. 1 Zasady kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z założeniami zamierzenia budowlanego.

6. 2 Badania materiałów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną przydatność z warunkami podanymi w ST.

7. Obmiar robót

7. 1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8 Odbiór robót

8. 1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) przejecie końcowe

c) przejecie ostateczne

8. 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

8. 3 Przejęcie końcowe

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane umową, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia powinien dokonać komisyjnego , końcowego odbioru robót.

8. 4 Przejecie ostateczne

Przejęcia ostatecznego dokonuje Zamawiający po ukończeniu okresu gwarancyjnego i ewentualnym usunięciu przez Wykonawcę Robót wszelkich stwierdzonych protokolarnie usterek.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji. Cena podawanej pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej oraz wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. Cena jest stała dla danej pozycji – cena ryczałtowa.

10. Przepisy związane

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli nie podano szczegółowego numeru publikacji to należy przyjmować ostatnie, pełne wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

3. Ustawa o odpadach

4. Ustawa Prawo Budowlane

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

7. Rozporządzenie MSWiA w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

8. Rozporządzenie MSWiA w sprawie systemów oceny zgodności ,wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

W przypadku gdy wyżej wymienione normy zostały wycofane należy zastosować aktualną normę wprowadzoną zamiast wycofanej. Zakłada się stan ważności norm na dzień ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 2

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: Budynek Kaplicy w Rychlikach

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamówieniu publicznym pn.: „Wykonanie Kaplicy” w Rychlikach.

1.3 Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie

z – Projektem budowlanym. Przedmiarem Robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO „ Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót ziemnych będących tematem niniejszej specyfikacji są :

- humus zdjęty z terenu prowadzenia robót oraz przemieszczony na odkład celem zdeponowania na terenie działki

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład celem późniejszego użycia do zasypu wykopów

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Do wykonania robót ziemnych należy użyć m. in. następującego sprzętu:

- spycharki lub koparko-ładowarki

- koparki do wykonywania wykopów z osprzętem podsiębiernym lub przedsiębiernym

- łopaty, sztychówki oraz inny ręczny sprzęt do robót ziemnych ( taczki )

- zagęszczarki do gruntu

Sprzęt powinien być taki jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ze względu na brak konieczności przewozu mas ziemnych nie przewiduje się do stosowania środków transportowych . Jednocześnie podaje się informację, Ŝe materiał uzyskany z prowadzonych robót ziemnych jest własnością Zamawiającego i zabroniony jest jego wywóz poza granice działki na której wykonywane będą prace. W szczególności dotyczy to zdjętego humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH

5.1 Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST WO „ Wymagania ogólne” . Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B10736, PN-99/B-060050 i

PN-S-02202:98. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy :

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli.

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych oraz głębokości. Czynności te powinien wykonać uprawniony geodeta. Z czynności tych należy sporządzić odpowiedni szkic, który będzie załącznikiem do dokumentów budowy.

5.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Przewidziane jest do wykonania usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) – warstwą grubości 20 cm – wraz z przemieszczeniem poza obręb prowadzenia wykopów fundamentowych. Ze względu na konieczność późniejszego użycia humusu przy zagospodarowaniu terenu działki czynność ta musi poprzedzać prowadzenie wykopów i być bezwzględnie wykonana wraz z późniejszym zdeponowaniem na terenie działki nr 110/1, 111/1, 112/2. Należy zwrócić uwagę na zachowanie punktów z wytyczenia geodezyjnego budynku.

5.3 Wykonywanie wykopów pod ławy fundamentowe.

Po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej można przystąpić do wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe. Szerokość wykopu powinna umożliwiać swobodne prowadzenie prac szalunkowych, zbrojarskich, betonowych jak również izolacyjnych ( przyjęto wykonanie wykopów szerokości 1,5 m ) . Ze względu na głębokość prowadzenia wykopów nieprzekraczającą 1,0 m wykopy można wykonywać o ścianach pionowych. Przewidziane jest wykonanie robót częściowo przy użyciu koparek podsiębiernych o pojemności naczynia roboczego 0,15 m3 ( około 70 %) a pozostałą część ręcznie. Wykop

należy wykonywać dwuetapowo. W trakcie pierwszego etapu wykopu należy wykonywać dno o rzędnej około 10 cm wyższej od projektowanego dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane w poziomie.

Nie należy na dłuższy czas pozostawiać otwartego wykopu z nieustabilizowanym dnem. Przewidywane jest prowadzenie wykopów bez odwozu gruntu.

5.4 Dokop pod wykonanie podkładów betonowych

Ostatnią warstwę gruntu grubości około 10 cm należy bezwzględnie odspoić ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podkładu betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu zabronione jest wykonywanie podsypki z gruntu. W przypadku przegłębienia wykopu dopuszcza się pogrubienie warstwy podkładu betonowego pod warunkiem stabilności skarp wykopu. Szerokość wykopów pod podkłady betonowe powinna być szersza od projektowanych ław i stopy słupa obustronnie po 20 cm.

5.5 Zasypka i zagęszczanie wykopów

Do zasypania ław i ścian fundamentowych budynku należy wykorzystać grunt pochodzący z wykopu. Zasypkę należy wykonywać warstwami metoda podłużną, boczna lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych zagęszczarek i powinna nie przekraczać 25 cm . Użyty sprzęt do zasypu i zagęszczenia oraz materiał i sposób wykonywania zasypki wraz z zagęszczaniem nie powinien spowodować uszkodzeń wykonanych fundamentów jak również wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. Stopień zagęszczenia wykonanej zasypki winien wynosić 0,92 i więcej. Ze względu na specyfikę wykonywania zasypki przyjęto wykonanie zasypki ręcznie i mechanicznie po 50 %. Ze względu na niewielką głębokość posadowienia ław fundamentowych konieczne jest wykonanie zasypki fundamentów bezpośrednio przy ścianach fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

6. 1 Badania materiałów

Ze względu na specyfikę robót przewidzianych do wykonania nie przewiduje się badań materiałów za wyjątkiem sprawdzenia braku zawartości w zasypce zanieczyszczeń organicznych w postaci humusu bądź korzeni.

6. 2 Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Przedmiarem Robót i niniejszą ST. Należy przeprowadzić następujące badania:

- usunięcie humusu ; grubość warstwy usuniętego humusu, odległość ( średnia ) przemieszczenia

- wykonanie wykopu ; szerokość wykonanego wykopu, odległości składowania urobku od krawędzi wykopu , wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin ( nie rzadziej niż co 20 m)

- wykonanie zasypu ; brak uszkodzeń wykonanych fundamentów wraz z izolacjami, stopień zagęszczenia zasypki, równomierność wykonania zasypki

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

- m2 - usunięcia warstwy humusu

- m3 - wykopu, zasypu, przemieszczania gruntu ( humusu )

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. 1 Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów.

9. 2 Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze , pomiarowe i wytyczenie obiektu, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów oraz ich \głównych elementów

- usuniecie humusu

- odspojenie gruntu wraz ze złożeniem urobku na odkład

- zasypywanie wykopów ziemia leżącą obok wraz z zagęszczeniem

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu

- koszty badań i prób

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych

PN-99/B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne –wymagania ogólne

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 3

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania:

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamówieniu publicznym pn.: „Wykonanie fundamentów”

1.3 Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie

z – Projektem budowlanym, Przedmiarem Robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO „ Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy stosować zgodnie z Przedmiarem Robót oraz niniejszą Specyfikacją. Materiałami tymi będą m.in. :

- mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego klasy B10 i B20

- stal zbrojeniowa A I St3SX i A III34 GS o fi 6, 10 i 12 mm

- deski iglaste obrzynane gr. 25 i 38 mm

- drewno okrągłe na stemple budowlane

- drut stalowy okrągły

- gwoździe budowlane

- materiały pomocnicze

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”. Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy użyć m. in. następującego sprzętu:

- wibratory pogrążalne

- zacieraczka do betonu

- piły do ucinania drewna stemplowego i tarcicy

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej ( giętarka, nożyce i prościarka do prętów )

- inne niezbędne do wykonywania robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”. Do transportu mieszanki betonowej na plac budowy należy używać betonomieszarek samochodowych o ładowności nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia na oś samochodu zgodnie z obowiązującym oznakowaniem. Podobne ograniczenia dotyczą

pojazdów zaopatrujących budowę w stal zbrojeniową.

5. WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH

5.1 Wykonanie podkładu betonowego pod ławy,

Betony podkładowe pod ławy fundamentowe, należy układać warstwami o grubości 10 cm i o szerokości co najmniej 10 cm większej z każdej strony od wymiaru ławy lub stopy. Przewiduje się wykonywanie betonów podkładowych z mieszanki betonowej z kruszywa naturalnego , klasa B 10. Boki betonów podkładowych, do pełnej wysokości powinny być zadeskowane. Zamawiający nie dopuszczawykonywania betonów podkładowych bez wykonania deskowań.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, klasy stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem konstrukcji. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniem. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. W przypadku zanieczyszczenia stali zbrojeniowej należy dokonać jej oczyszczenia poprzez: szczotkowanie szczotkami drucianymi lub mycie bądź opalanie w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Pręty używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm; w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży bądź szlifierek kątowych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤ 12 mm . Pręty o średnicy powyżej 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Łączenie prętów wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.

5.3 Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu ( deskowaniach systemowych ) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości obetonowania prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betony lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny a w szczególności podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne obetonowanie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez zgrzewanie lub wiązanie na

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm .

5.4 Wykonanie deskowań

Ze względu na niewielki rozmiar robót zakłada się wykonywanie deskowań tradycyjnych tj. wykonywanych z tarcicy grubości 25 i 38 mm oraz drewna na stemple budowlane. Powyższy sposób deskowań dotyczy wykonywania ław , ścian fundamentowych a także stopy słupa wraz z słupem średnicy 40 cm oraz schodów wewnętrznych i stropu żelbetowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego sposobu deskowań np. deskowania systemowe pod warunkiem zachowania odpowiednich czasów zachowania deskowań w celu uzyskania odpowiednich wytrzymałości betonu.

wewnętrznymi oraz belek podciągowych .

Całkowita rozbiórka szalunków i stemplowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

Powierzchnia betonu po usunięciu deskowań powinna być równa, gładka, bez widocznych oznak rozwarstwienia betonu. Zamawiający ze względu na etapowość robót będzie wymagał aby powierzchnie betonu przewidziane do tynkowania w następnych etapach były równe. W przypadku nierówności ( wypukłości ) przekraczającej 1 cm należy dokonać ich ścięcia.

5.5 Wykonanie ław fundamentowych.

Ławy fundamentowe projektuje się wykonać z betonu klasy B 20.

Ławy fundamentowe należy zazbroić w formie wieńców 4 x fi 12 podłuŜnie, strzemiona fi 6mm co 25cm .

5.6 Wykonanie nadproży, podciągów

W ścianach projektowanych nośnych należy wykonać nadproża żelbetowe wylewane wysokości 25 cm zbrojone prętami fi 12 mm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Długość oparcia nadproży na ścianach powinna wynosić min obustronnie po 25 cm .

5.7 Produkcja i skład mieszanek betonowych

Ze względu na niewielką ilość betonu koniecznego do wbudowania zakłada się, że Wykonawca nie będzie zakładał samodzielnej produkcji betonu lecz mieszanki betonowe będą dostarczane ze specjalistycznej betoniarni. Transport wytworzonych mieszanek betonowych powinien odbywać się przy użyciu samochodów – betonomieszarek. Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo – doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :

- konsystencji

- urabialności

- szczelności.

Zakłada się, że dostarczana mieszanka betonowa wytwarzana będzie w specjalistycznych betoniarniach, które posiadać będą zatwierdzone receptury wytwarzania mieszanek betonowych oraz je stosować.

5.8 Układanie mieszanek betonowych

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwa na całej powierzchni i nie wolno jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów jest uzależniony od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych : należy zanurzać je 10-15 w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50 cm .Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej. Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty, wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem . Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgodniony i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

6. 1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6. 2 Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Przedmiarem Robót i niniejszą ST. Należy przeprowadzić następujące badania i odbiory :

- jakość wykonanych deskowań i szalunków

- wykonanie zbrojenia ( rodzaj użytej stali, średnice zbrojenia, odległości wkładek oraz ilości poszczególnych wkładek zbrojeniowych, ułożenie zbrojenia na podkładkach dystansowych )

- jakości użytej mieszanki betonowej ( konieczne będzie pobieranie próbek z dostarczanej mieszanki betonowej oraz ich późniejsze badania )

- pomiar wymiarów poszczególnych elementów betonowych i żelbetowych ( szerokość, długość, grubość )

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

- m2 - powierzchni deskowań podbudowy betonowej

- Mg ( t ) - przygotowania i montażu zbrojenia

- m3 - betonownia betonów podkładowych, betonów konstrukcyjnych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych.

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę :

- prawidłowości usytuowania obiektu w terenie

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jedności struktury, widocznych wad i uszkodzeń ( np. raki i rysy )

- gładkości powierzchni – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu ( stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową )

- prawidłowość wykonania zbrojenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. 1 Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów.

9. 2 Cena wykonania robót obejmuje :

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych

- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

PN-85/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny

BN-70/8933-13 Podbudowa z chudego betonu

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 4 IZOLACJE

1. WSTĘP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zadania

1.2Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamówieniu publicznym

1.3Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie

z – Projektem budowlanym, Przedmiarem Robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO „ Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót izolacyjnych ( przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych ) należy stosować zgodnie z PT, Przedmiarem Robót oraz niniejszą Specyfikacją.

Materiałami tymi będą m.in. :

- papa zgrzewalna ( termozgrzewalna )

- masa kauczukowo- asfaltowa typu „ DYSPERBIT ”

- styropian FS 15

- dyble ( kołki do mocowania styropianu )

- woda do rozcieńczania Dysperbit-u

- inne niezbędne ze względu na przyjętą technologię izolacji

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Do wykonania robót izolacyjnych należy użyć m. in. następującego sprzętu:

- pomocniczy sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych typu : palnik gazowy do wykonywania izolacji, szczotki dekarskie oraz pace stalowe do nanoszenia Dysperbit-u.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH

5. A IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

5. A. 1 Wykonanie izolacji ław, ścian fundamentowych,

Podłoże pod wykonywaną izolację powinno być równe, mocne, odpylone i wolne od zanieczyszczeń. Wilgotność podłoża na które ma być nakładana warstwa izolacyjna nie powinna przekraczać 30%. Izolację pionową oraz poziomą ( górną ) ław fundamentowych i ścian fundamentowych, należy wykonać poprzez nałożenie jednej warstwy Dysperbit-u. Izolacje wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie. Przed wykonaniem właściwej izolacji podłoże ( beton ) należy zagruntować poprzez nałożenie

jednej warstwy Dysperbit-u rozcieńczonego w równych proporcjach czystą wodą. Prace te wykonywać przy użyciu szczotek dekarskich. Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy wykonać izolację właściwą z Dysperbit-u ( bez rozcieńczania ). Ze względu na wymaganą grubość izolacji ( min. 1 mm ) materiał izolujący należy nakładać przy użyciu pac stalowych. Nałożoną warstwę Dysperbit-u do wyschnięcia należy chronić przed opadami atmosferycznymi bądź zanieczyszczeniem ( przez okres około 8 godz. ).

Ze względu na planowane w późniejszym etapie ocieplenie ścian fundamentowych przy

użyciu materiałów styropochodnych ( styrodur ) wyklucza się używanie do tych izolacji materiałów typu : lepiki na zimno, lepiki smołowe itp.

5.A. 2 Wykonanie izolacji poziomych betonu pod stopę słupa , ławę schodów

wewnętrznych oraz izolacji pod ściany z gazobetonu, bloczków betonowych pustaków ceramicznych i cegły pełnej.

Podłoże pod wykonywaną izolację powinno być równe, mocne, odpylone i wolne od zanieczyszczeń. Wilgotność podłoża ( podbetonu ) na które ma być nakładana warstwa izolacyjna nie powinna przekraczać 30%. Izolację poziomą podbetonu będzie jedna warstwa papy termozgrzewalnej, natomiast izolację poziomą ścian betonowych pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne składać się będzie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Prace izolacyjne z materiałów rolkowych należy wykonywać podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze otoczenia min. 5 º C. Papy termozgrzewalne powinny być trwale przyklejone do podłoża ( lub warstwami do siebie ). W przypadku braku możliwości przyklejenia papy do podłoża ( papy o małej ilości lepiku ) należy podłoże wcześniej zagruntować emulsją anionową typu A. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania warstwy izolacyjnej bez trwałego przytwierdzenia papy do podłoża.

5. B IZOLACJE CIEPLNE

W celu wyeliminowania występowania tzw. mostków termicznych nadproża drzwiowe i okienne oraz wieńce stropowe należy ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu FS 15 grubości 4 cm . Styropian należy ułożyć w deskowaniu przed betonowaniem. Ze względu na konieczność trwałego przytwierdzenia styropianu do wykonywanych elementów żelbetowych styropian mocować do wylewanych nadproży i wieńców za pomocą plastikowych dybli ( kołków ) do styropianu. Maksymalny rozstaw kołków mocujących styropian nie powinien być większy niż 30 cm . Długość kołków powinna wynosić min. 9 cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

6. 1 Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1. 3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych.

6. 2 Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót PT, z Przedmiarem Robót i niniejszą ST. Należy przeprowadzić następujące badania :

- przygotowanie podłoża pod izolacje

- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej

- związanie izolacji z podłożem

- grubość izolacji ( w szczególności dotyczy to izolacji z Dysperbit-u, której minimalna grubość po wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 1 mm )

- zabezpieczenie wykonanych izolacji powłokowych przed opadami atmosferycznymi

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

- m2 - wykonanych izolacji ; z Dysperbit-u, jednowarstwowej izolacji z papy zgrzewalnej, dwuwarstwowej izolacji z papy zgrzewalnej, ocieplenia nadproży i wieńców styropianem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. 1 Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów.

9. 2 Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- oczyszczenie podłoża

- gruntowanie podłoża

- pokrycie powierzchni powłoka izolacyjna ( powłokową i z materiałów rolkowych )

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PN-86/C-89085.01 żywice epoksydowe nieutrwardzane

PN-EN-ISO 2808:2000 Oznaczanie grubości powłoki

PN-79/C-81519 Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażżowych

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 4, ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścian fundamentowych, ścian parteru.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamówieniu publicznym

1.3 Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z – Projektem budowlanym, Przedmiarem Robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO „ Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót murowych ( ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych ) należy stosować zgodnie z PT, Przedmiarem Robót oraz niniejszą Specyfikacją.

Materiałami tymi będą m.in. :

- pustaki gazobetonowe

- bloczki betonowe

- zaprawa cementowo-wapienna M5

- inne niezbędne ze względu na przyjętą technologię robót w tym materiały pomocnicze

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Do wykonania robót murowych należy użyć m. in. następującego sprzętu:

- wyciąg

- żuraw okienny przenośny

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

- pomocniczy sprzęt do robót murarskich ( rusztowania i inne )

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”. Do transportu materiałów stosowanych do robót murowych należy użyć następujących środków transportu :

- samochody skrzyniowe z obciążeniem na oś zgodnym z pkt. 4 ST Wymagania Ogólne

5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH

5.1 Zakres robót

W ramach niniejszego etapu robót przewidziane jest do wykonania :

- ściany zewnętrzne wykonywane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, 12cm.

5.2 Wykonywanie robót

Układ bloczków betonowych, bloczków gazobetonowych powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany do murowania jeden z układów tradycyjnych.

Grubość spoin poziomych 15 mm z tolerancją +/- 5 mm

Grubość spoin pionowych 10 mm z tolerancją +/- 5 mm

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń.

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować :

- szerokość + 6 mm i – 3 mm

- wysokość +15 mm i – 10 mm

Mury należy wykonywać na tzw. pełnej zaprawie za wyjątkiem ścian przewidzianych do tynkowania, które należy wykonywać na tzw. puste spoiny – nie wypełnione przy licach przewidzianych do tynkowania na głębokość 5 – 10 mm .

Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatków zastępujących wapno w zaprawach cementowo wapiennych pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniej marki zaprawy ( M5 ). Górne warstwy muru pozostawione na dłuższy czas powinny zostać zamknięte warstwą zaprawy , nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych warstw muru ( w szczególności przed nadchodzącym okresem zimowym ).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

6. 1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów

i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6. 2 Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z PT, Przedmiarem Robót i niniejszą ST. Należy przeprowadzić następujące badania i odbiory :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru

- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w PT

- odchylenia wymiarów otworów ościeży

- klasę bloczków betonowych, bloczków gazobetonowych ceramicznych i cegły pełnej użytej do wykonania robót

- markę zaprawy cementowo-wapiennej

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

- m2 - powierzchni poszczególnych rodzajów murów

- m - długości kanałów wentylacyjnych i spalinowych

- szt.- otwory na drzwi i okna

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST WO „ Wymagania Ogólne”.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. 1 Ogólne wymagania

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów.

9. 2 Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- transport materiałów do strefy montażowej

- wykonanie robót murowych

- wykonanie pomocniczych rusztowań

- prace porządkowe

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-ISO 1803:2001 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót

budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych

I WARUNKI WYKONANIA - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CIESIELSKICH DACHU KAPLICY

1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ciesielskich przy konstrukcji dachu kaplicy`.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego i remontu konstrukcji dachu.

W zakres robót wchodzi wykonanie:

- Wykonanie: krokwi, jętek, zastrzałów, mieczy, murłat, elementów konstrukcji dachowych,

- Impregnacji więźby dachowej preparatami p.poż. i antygrzybowo-

mykologicznymi elementów konstrukcji wbudowanej.

Impregnacji belek stropowych

- Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach

1.5. Określenia podstawowe, definicje. Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robót budowlanych więźby, dokumentację robót stanowią:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), + dalsze zmiany

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta, konserwatora zabytków).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 2

2.2. Konstrukcja drewniana.

Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót ciesielskich stosuje się drewno klasy C27 spełniające wzmagania następujących norm:

- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu – 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

- w długości: do + 50mm lub do – 20mm dla 20% ilości

- w szerokości: do +3mm lub do – 1mm

- w grubości: do +1mm lub do – 1mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm:

- w grubości: +1mm i –1mm dla 20% ilości

- w szerokości: +2mm i –1mm dla 20% ilości

d) dla łat o grubości powyżej 50 mm:

- w szerokości: +2mm i –1mm dla 20% ilości

- w grubości: +2mm i –1mm dla 20% ilości

e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm.

f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm.

g) Łączniki

- Gwoździe należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

- Śruby należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakrętki:

Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkręty do drewna

Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Środkiem impregnującym drewno z uwagi na ochronę grzybo - i owadobójczą oraz ochronę przeciwpożarową należy nasycić do granicy pełnego nasycenia niepalności. Stosować środek typu FOBOS M-4, Expander FR lub inny o nie gorszych parametrach. Środki muszą być zakwalifikowane wg. PN-B-02874:1966 jako niepalny

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4

4.2.Transport materiałów

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Przekroje i rozmieszczenie.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie krokwi:

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi

- w długości elementu do 20mm

- w odległości między węzłami do 5mm

- w wysokości do 10mm.

Elementy więźby dachowej –stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Więźba dachowa.

Kontrola jakości wykonania więźby dachowej powinna obejmować:

- Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów.

- Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania musi być potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika

budowy.

- Kontrole prawidłowości wykonania elementów więźby w zgodności ze sztuką budowlana w tym: sprawdzenie pod względem wymiarów oraz obrobienia drewna.

- Sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów zgodnie ze sztuka budowlana a w szczególności sprawdzenie położenia elementów i wykonania połączeń.

- Kontrole prawidłowości przybicia łat i desek (rozstawu łat, położenia względem okapu dachu, kalenicy, prawidłowości płaszczyzn łączenia, prawidłowości bicia gwoździ).

- Kontrole prawidłowości montażu wyłazów dachowych zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Kontrole wykonania całości w zgodności z przepisami i normami.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót.

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i

tak:

- dla wzmocnień krokwi; - m3

- dla wymienianych końców konstrukcji; wzmocnień; - m3,

- dla wymienianych jętek: - m3,

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

8.2. Więźba dachowa - wykonanie

Poszczególne etapy robót ciesielskich powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Odbiór robót dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy poprawić w miarę postępu robót. Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku jeżeli kontrola dała choć jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami, przedstawiając je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia . Definicje, wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018r poz. 1202 + późn. zmiany w 2019r).

10.3. Rozporządzenia:

10.4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

10.6 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

10.7 -  Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

II. WARUNKI WYKONANIA - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POKRYCIA Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ, ESÓWKI

(pokrycie z dachówki ceramicznej, esówki (holenderki),

- wykonanie izolacji, folii paro-przepuszczalnej, papy izolacyjnej na deskowaniu istniejącym i uzupełnionym

- wykonanie konstrukcji z łat i kontrłat pod krycie dachówką ceramiczną esówką.

- krycie dachówką ceramiczną, holenderką systemową np.: Madura lub dachówka o podobnych właściwościach, krycie dachu dachówką ceramiczną, esówką.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, esówki, ceramiczną systemową z montażem deskowania, łat i kontrłat.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowego pokrycia na łatach z niezbędnych materiałów tzn.:

- wykonanie izolacji z folii zbrojonej paro-przepuszczalnej, papy na deskowaniu istniejącym i uzupełnionym.

- wykonanie konstrukcji z łat o wymiarach 4 x 6cm i kontr łat 4 x 10cm, deskowania pod krycie dachówką ceramiczną

- krycie dachówką ceramiczną systemową, holenderką, esówką.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektową i opisem technicznym

2.2 Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania dachu, izolacji p. wilgociowej budynku powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Dachówki ceramiczne esówki, (holenderki) oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne użyte do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadać obowiązującym normom PN-EN1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 i posiadać atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie.

2.2.3 Folie dachowe izolacyjne oraz papy zastosowane do izolacji dachów, powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie.

2.2.4 Materiały pomocnicze powinny posiadać atesty na niżej wymienione materiały:

• uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych ocynkowane,

• gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,

• drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki o średnicy fi 1,0-1,6mm,

• nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu

2.2.5 Łaty i kontrłaty z drewna sosnowego impregnowanego łaty – klasa drewna C-27 wg PN 81/B – 03150/01, wymiary 40 x 60mm ( min. wymiar uzyskany z obliczeń statycznych ) lub 50 x 50mm (ekonomiczniejszy ze względu na powtarzalność wymiarów kontrłat), długość łat dwa przęsła, kontrłaty o wymiarach 40 x 100mm.

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówka

Wszystkie wyroby do pokryć dachówka powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych, jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.

3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 3

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcja i sposobem montażu określonym przez producenta.

- wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 4 W transporcie i przy składowaniu przestrzegać należy zaleceń producentów.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówka

Do wykonywania robót pokrywczych dachówka można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (napraw ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewów) dachowych,

- osadzenie masztów, nóżek pod instalację odgromową. itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy o gr. 0,6mm, ocynkowanej na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych.

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40 x 60) mm; wymiar wynika z obliczeń statycznych,

- długość łat 2 x 90cm (2 przęsła)

- rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek,

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20mm,

- styki płatwi łączyć mijankowo.

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na długości 1 metra i 30mm na całej długości dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach — deski łączone na styk,

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,

- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą położona na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku

równoległym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką

Krycie dachówka na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.

b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie — dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2mm na długości 1 metra i 30mm na całej długości rzędu.

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8cm.

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10mm.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówka ceramiczna

Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 lub zaleceniami systemowymi.

5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówka ceramiczna mnich-mniszka, esówka — wg PN-71/B-10241. Równość powierzchni pokrycia dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5mm dla dachówki w gatunku I. Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki ceramicznej esówki systemowej ustalone w instrukcji montażu producenta dachówki, zamocowanie dachówek do łat:

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co druga lub dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, w projekcie pokrycie ceramiczne mocować co każda dachówka ze względu na dość stromy dach.

- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Kontrola wykonania pokrycia dachu wykonania montażu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem konstrukcji z łat oraz izolacji p. wilgociowej, polega na sprawdzeniu zgodności wykonania powyższych robót z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru. Badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu łat,

- poziomu łat,

- zamocowania łat.

- Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1cm.

- Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3m z poziomnicą.

- Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.

- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania poszczególnych elementów, sprawdzenie stanu technicznego materiałów użytych do montażu, należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar na zgodność z przedmiotowymi normami.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w sprawie ogłoszenia tekstu rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz 1422+ późniejsze zmiany w 2020r.)

- Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów, rodzaj i stan połączeń instalacyjnych są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest to 1,0m2 wykonanej powierzchni dachu. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką. Powierzchnie pokrycia dachów dachówka oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np.: kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, krawędź zewnętrzna deski okapowej.

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe blacha powlekana)

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien oraz fragmentów rur spustowych (w obrębie połączeń z rynnami) w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- B.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

·- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

·- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,

·- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

·- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do

zbioru norm polskich,

·- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy płaskie:

a) blacha, grubości 0,6mm, arkusze o wymiarach 1000x 2000mm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

·- Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych

narzędzi.

·- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Blachy do wykonywania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpływają korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

4.2.4. Blachy powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonując obróbki należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia, styki z innymi materiałami i dylatacje.

5.2. Połączenia

Różne elementy z blachy łączy się najczęściej lutowaniem lub zginaniem brzegów, rzadziej nitowaniem. Elementy są mocowane do podkładu gwoździami za pośrednictwem żabek lub łapek mocujących, wykonanych ze stali nierdzewnej grubości minimum 0,6mm. Przed lutowaniem należy stosować podwójne oczyszczanie z użyciem kwasu solnego (lub systemowych środków specjalistycznych o tym przeznaczeniu). Strefę lutowania można retuszować specjalną farbą.

5.3. Nitowanie

Jeśli połączenie ma być poddane znacznym obciążeniom mechanicznym, to przed lutowaniem zaleca się znitowanie części.

5.4. Dylatacje

Tak jak każdy inny materiał narażony na wahania temperatury, blacha jest poddana pewnym odkształceniom temperaturowym. W czasie układania wyrobów z blachy należy zapewnić im swobodę rozszerzania.

5.5. Odpowiedzialność blacharza

Przed realizacją prac blacharskich dekarz – blacharz powinien upewnić się, czy dotychczasowe roboty zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli roboty poprzedzające wykonanie pokrycia z blachy nie zostały wykonane właściwie, dekarz - blacharz powinien poinformować o tym Inspektora Nadzoru, przedstawiając zakres napraw, które należy wykonać.

5.6. Obróbki blacharskie

5.6.1. Obróbki blacharskie dostosować do rodzaju pokrycia.

5.6.2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubości 0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15ºC.

Robót nie można wykonywać na oblodzonym podłożu.

5.6.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.7.1. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999.

5.7.2. Rury spustowe

5.7.3. Wiadomości ogólne

Rury spustowe odbierają wodę z dachu zebrane przez rynny w celu odprowadzenia ich do kanalizacji.

5.7.4. Połączenie podłużne rury może być lutowane spawane lub wykonane na rąbek leżący.

5.7.5. Wymiary. Norma długości rur spustowych wynosi 2,0 lub 3,0m, niekiedy mogą być stosowane rury długości 6,0m.

5.7.6. Łączenie

Łączenie rur między sobą, rury spustowe są zakończone stożkowo w celu zapewnienia kielichowego połączenia elementów, wynoszącego co najmniej 50mm. Połączenie to umożliwia każdemu z elementów (dwu- lub trzymetrowych) wydłużenie się lub kurczenie przy jednoczesnym zachowaniu szczelności. Łączenie do ścian, w celu oparcia rury na uchwycie mocującym ją do ściany na rurze wykonuje się specjalne obrączki (pojedynczą lub podwójną) bądź nosek. W połowie wysokości każdego elementu umieszcza się dodatkową obejmę mocującą, tworzącą połączenie przesuwne. Łączenie z rynną, połączenia rur spustowych z rynną wiszącą, stojącą lub rynną zagłębioną wykonuje się:

·- za pomocą prostki lub wpustu dachowego połączonego bądź bezpośrednio z rurą spustową bądź za pośrednictwem zbiorniczka,

·- za pomocą kosza zlewowego (lejka).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na:

- Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót,

- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac.

- Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą robót z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymogami norm PN-61/B-10245 i PN-EN504:2002, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz sztuką budowlaną.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarowi robót jest:

·- Dla obróbek blacharskich: = 1m2 wykonanych obróbek.

·- Dla rur spustowych o średnicy fi 12cm: = 1,0m wykonanych rur spustowych.

- Dla rynien o średnicy fi 15cm = 1.0m wykonanych rynien.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z natury (dokumentacji projektowej) z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do obmiaru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiór podłoża

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do wykonania obróbki.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekraczać 4mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót blacharskich

8.3.1. Roboty blacharskie, jako roboty częściowo zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża (elementy poziome)

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania rur spustowych,

- dokładności wykonania elementów poziomych i ich połączenia z podkładem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

·- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

·- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy,

·- zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

·- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i

trwałości elementu, obniżyć cenę pokrycia,

- W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać wykonane elementy i ponownie wykonać roboty.

8.4. Odbiór obróbek blacharskich (rur spustowych i elementów poziomych) powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, podokienników itp.

- sprawdzenie prawidłowości spadków elementów poziomych

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

- rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.5. Zakończenie odbioru

8.5.1. Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

· ocenę wyników badań,

· wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Obróbki blacharskie (płaskie elementy)

Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

·- przygotowanie,

·- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

·- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe

Płaci się za ustalona ilość „mb” rur spustowych wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:

· przygotowanie,

· zamontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

DIN 1787.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

10.2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB – Warszawa 2004 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi po wykonaniu instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania wewnętrznego. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacje robót malarskich stanowią:

• - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 + późniejsze zmiany do 2020r), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

• - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

• - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072),

• - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

• - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

• - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

• - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

• - wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,

• - specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

• - sposoby wykonania powłok malarskich,

• - kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,

• - wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

• - warunki użytkowania powłok malarskich.

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mięć:

• - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

• - deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską, albo

• - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

• - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

• - farby emulsyjne i silikonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-

• - farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- •emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

• - odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• - środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

• - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

• - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

• - środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

• - kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do zapraw, betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do zapraw, betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

• - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane miękkie do czyszczenia podłoża,

• - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

• - pędzle i wałki, •mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

• - agregaty malarskie ze sprężarkami,

• - drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonania robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

• - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• - wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

• - ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

• - całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

• - wykonaniu tzw. białego montażu,

• - ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

• - oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia powinna być odkurzona i odtłuszczona.

Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. Podłoża powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:

• - informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania, • sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

• - krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

• - czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

• - zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

• - zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich

Powłoki z farb powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

• - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• - dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

• - murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

• - podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,

• - wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• - tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• - podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,

• - elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiałów

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

• - czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

• - terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

• - wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb ciekłych:

• - skoagulowane spoiwo,

• - nieroztarte pigmenty,

• - grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• - kożuch,

• - ślady pleśni,

• - trwały, nie dający się wymieszać osad,

• - nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• - obce wtrącenia,

• - zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

• - zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

• - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• - prawidłowości przygotowania podłoży,

• - jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• - sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• - sprawdzenie odporności na wycieranie,

• - sprawdzenie przyczepności powłoki,

• - sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• - na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

• - na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

• - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

• - dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

• - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

• - protokoły odbioru podłoży,

• - protokoły odbiorów częściowych,

• - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

• - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

• - jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić je ponownie do odbioru,

• - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

• - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

• - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

• - ocenę wyników badań,

• - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

• - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca.

9. Podstawa płatności

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

• - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:

• - przygotowanie stanowiska roboczego, •dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

• - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

• - zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

• - przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

• - przygotowanie podłoży,

• - próby kolorów,

• - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

• - wykonanie prac malarskich,

• - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

• - oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

• - likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH

1. Warunki ogólne.

Tynki należy wykonywać w odpowiednich warunkach temperatury zewnętrznej i przy warunkach dających pewność, że temperatura nie spadnie poniżej 0oC. Równocześnie należy unikać wykonywania tynków w okresach letnich jeżeli może nastąpić długotrwałe ich wystawienie na działanie promieni słonecznych.

2. Materiały.

Tynki ze względu na miejsce ich stosowania, rodzaje podłoży, zapraw, ilość warstw i zakładaną technikę wykonywania robót powinny spełniać wymagania PN-70*B/10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe: Wymagania przy odbiorze”. Zaprawy do wykonywania podkładu z tynku zwykłego zgodnie z PN-70/B-10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju tynku szlachetnego powinien on odpowiadać następującym wymaganiom:

2.1.Tynki szlachetne wykonywać należy z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wodą gotowych mieszanek suchych lub przygotowanych na budowie przez zmieszanie dobranych składników. Zaprawy uzyskane na budowie odpowiadać powinny tym samym wymaganiom co sporządzone z mieszanek suchych. Materiały do wykonywania tynków szlachetnych muszą odpowiadać wymaganiom w dokumentach odnoszących (aprobaty techniczne, normy): zaprawy podkładowe pod tynki nakrapiane cementowo-wapienne powinny posiadać markę nie niższą jak M 2. Mieszanki suche przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normie PN-B-10109:1998 i aprobacie technicznej. Mieszanka tynkarska dostarczona na budowę dla całości robót i każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona jako jednolita co do barwy i składu.

2.2.Materiały do zapraw szlachetnych do przygotowania na budowie.

Materiały wiążące - cement. Do tynków szlachetnych stosować należy cement portlandzki CEM I 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. cement powinien pochodzić od jednego producenta (wytwórcy) oraz być wyprodukowany w tym samym okresie (takiej samej serii). Należy dobierać cementy o odcieniach jasnych z dopuszczeniem cementu portlandzkiego białego klasy 32,5 lub cementów kolorowych sporządzonych na bazie cementu białego. Cement portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom: PN-90/B-30010, PN-B-300010/A1:1996, PN-B-20010/A2:1997, PN-B-30010/A23:2002.

Wapno - wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro, ciasto wapienne uzyskane z wapna palonego. Mleko wapienne powinno posiadać jednolitą konsystencję dla wszystkich warstw. Wymagania odnośnie wapna określone zostały w PN-EN 459-1:2003.

Kruszywa - powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996, a piasek do tynków nakrapianych powinien odpowiadać PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004. Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

- nie zawierać domieszek obcych, organicznych;

- posiadać frakcje o różnych wymiarach jak

- piasek drobnoziarnisty 0.250.5mm;

- piasek gruboziarnisty 1.02.0mm;

- do spodnich warstw tynków należy używać piasku gruboziarnistego odmiany 1, a do wierzchnich warstw średnioziarnisty odmiany 2;

- do gładkich należy stosować piasek drobnoziarnisty nie przechodzący przez sito o oczku 0,5 mm

3. Sprzęt.

Roboty tynkarskie, remontowe należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych jak: kielnie, łaty, deski szlifierskie, poziomice oraz urządzenia mechaniczne umożliwiające mechanizację części robót jak: mieszadła, agregaty tynkarskie, wiertarki. przy wykonywaniu prac przygotowawczych i tynkarskich korzystać należy z wzniesionych uprzednio rusztowań ramowych stalowych lub pomostów drewnianych.

4. Transport.

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Wymagania dotyczące transportu związanego z dowozem materiałów, sprzętu i rusztowań dla wykonania robót tynkarskich podane zostały w OST.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Prace przygotowawcze - przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków nakrapianych. Skucie starych zniszczonych bądź odparzonych tynków, aż do lica ścian. Zakres tych robót uzależnionych od obecnego stanu istniejących tynków. Miejsca murów przeznaczone do położenia nowych wypraw tynkarskich należy odczyścić, usunąć zabrudzenia, tłuste zanieczyszczenia z farb, sadzy itp. oraz zmyć 10% roztworem mydła jak również wypalić za pomocą palnika gazowego.

5.2. Wymagania dotyczące podkładu pod tynki szlachetne.

Podkłady pod tynki szlachetne w zależności od rodzaju zastosowanej zaprawy szlachetnej powinny zostać wykonane z wyprawy tynkarskiej zwykłej. Podkłady pod wyprawy szlachetne powinny odpowiadać wymaganiom podanym poniżej dla różnych rodzajów wypraw: dla tynku gładzonego, cyklinowanego i kamieniarskiego podkład powinien być wykonany z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego o kat. III wg PN-70/B-10100;

dla tynku nakrapianego - podkład powinien być wykonany z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro o dokładności jak dla tynku kategorii III wg PN-70/B-10100;

dla tynku zmywanego - podkład powinien być wykonany z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego o dokładności jak dla tynku kat. III wg PN-70/B-10100.

5.3. Powłoki z zapraw szlachetnych należy uzyskać przez zastosowanie odpowiedniej technologii jej wykonania, jak również obróbkę powierzchni wyprawy szlachetnej odpowiednią do rodzaju i odmiany tynku, w zależności od indywidualnych dyspozycji projektowych.

tynki gładzone - tworzą fakturę, którą uzyskuje się zacierając wykonywaną powierzchnię ściany ze świeżego tynku twardą pacą i usuwając nadmiar materiału za pomocą pędzla;

- tynki nakrapiane o fakturze z charakterystycznymi równomiernymi wgłębieniami i wypukłościami rozrzuconymi na wykonywanej powierzchni przez ręczne nakrapianie zaprawy tynkarskiej przy pomocy miotełek, kielni, szczotek bądź w sposób mechaniczny przy pomocy aparatu natryskowego;

Wykonywanie tynków szlachetnych przy użyciu gotowych mieszanek tynkarskich należy bezwzględnie stosować się do instrukcji w zakresie przygotowania podkładu, zaprawy szlachetnej, warunków nakładania zaprawy, warunków jej pielęgnowania, którą określa producent materiału.

Dodatkowo przy robotach związanych z kładzeniem tynków szlachetnych należy stosować się do ogólnych zasad wykonywania obejmujących:

dobór mieszanki tynkarskiej zapewniającej zgodność założonej w STWiOR grubości technicznej warstwy tynkarskiej z zaleceniami producenta wybranej mieszanki; stosowanie technologii wykonywania i wskazanych reżimów technologicznych w zakresie sposobu obrabiania tynku, przerw technologicznych, zgodnie z zasadami sztuki wykonania podanymi w instrukcji producenta mieszanki; w miejscach możliwych spękań i pęknięć stosować siatki wzmacniające; ochronę świeżych tynków zewnętrznych przed intensywnym działaniem promieni słonecznych w okresie letnim oraz opadami deszczu oraz przed mrozem w okresie zimowym;

5.4. Wymagania dotyczące prawidłowości wykonania tynków szlachetnych, renowacyjny. Grubość warstw tynku szlachetnego uzależniona jest od rodzaju tynku, struktury materiałowej i technologii nanoszenia.

Faktury zależne od technologii ich nanoszenia jak i struktury uzyskane przez obróbkę warstwy powierzchniowej powinny zostać wykonane w sposób równomierny, tak aby właściwie dla danej faktury bruzdy, rowki, wgłębienia i wypukłości posiadały w przybliżeniu jednakową głębokość, szerokość, wysokość itp., bez pustych miejsc pozbawionych faktur, jak również bez nadmiernego ich skupienia naruszających jednolitość wyglądu. Nie dopuszcza się pęknięć, a rysy i zarysowania powierzchni, które nie są wynikiem zamierzonej techniki ich wykonania są niedopuszczalne, jeżeli łączne powierzchnie tynku, na których się znajdują przekraczają 3% całej tynkowanej powierzchni. Przy tynkach cyklinowanych i nakrapianych głębokość wgłębień w fakturze nie może przekraczać połowy średnicy największego ziarna w zastosowanym kruszywie. Barwa tynków szlachetnych kolorowych zgodnie z wymaganiami powinna być jednolita, nie posiadać plam i zabrudzeń, a także odpowiadać ustalonym wzorcom zgodnym z projektem. Dopuszczalne są jedynie niewielkie zmiany odcienia i różnice intensywności barwy fragmentów

tej samej powierzchni bez wyraźnych granic za wyjątkiem gdy obecność np. żył, rdzawych przerostów jest wskazana dla lepszej imitacji kamienia naturalnego przy wykonaniu tynków kamieniarskich. Przy tynkach wykonanych techniką nakrapianą, nie jest dopuszczalne prześwitywanie tła spod wykonanego natrysku. Zacieki, wykwity i wykrystalizowania spowodowane wodą opadową, pleśnią itp. nie będą dopuszczalne przy odbiorze. Przyczepność tynków szlachetnych powinna zapewniać ścisłe związanie z podkładem. Wszelkie odparzenia, pęcherze i odwarstwienia podkładu są niedopuszczalne. Wykończenie tynków szlachetnych na stykach, narożach, obrzeżach powinno spełniać wymagania jak dla tynków zwykłych.

6. Kontrola, badania wyrobów i wykonania robót budowlanych.

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-70/B- 10100 p.4.3., a ponad to powinno umożliwić ocenę wszystkich wymagań jak: jakość użytych wyrobów i materiałów do wykonania robót; przygotowanie podłoża - zgodność jego wykonania z zaleceniami producenta wyrobów, zasad i instrukcji wykonania; przyczepność do podłoża wygląd zewnętrzny powierzchni; zapewnienie mrozoodporności; prawidłowość wykonania płaszczyzn jak i krawędzi; sprawdzenie stosowania i przestrzegania zasad technologicznych dotyczących przerw i kładzenia poszczególnych warstw tynkarskich;

7. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża nastąpić powinien bezpośrednio przed podjęciem wykonania warstw właściwych tynku szlachetnego. Po długim okresie od wykonania podłoży do czasu układania tynku wykończeniowego należy

podłoże oczyścić, zmyć wodą i dokona jego przeglądu. W przypadku gdy występuje zagrożenie trwałości bezpieczeństwa użytkowania tynku usunięcie

wadliwego tynku i ponowne jego wykonanie, obciąża kosztami Wykonawcę.

8.2. Odbiór tynków.

Podczas odbioru tynków szlachetnych i renowacyjnych podlega sprawdzeniu:

wykonanie, które jest sprawdzane poprzez oględziny zewnętrzne, kontrolę faktury i barwy; powierzchnie płaszczyzn pionowych, poziomych, bądź krzywoliniowych, krawędzi, przecięć powierzchni; jakość wykończenia w zakresie wykończenia ościeży, narożników, szczelin dylatacyjnych, które należy skontrolować przez oględziny wzrokowe oraz pomiary zgodnie z PN-70/B-10100; wykończenia powierzchni tynku jak nie występowanie pylenia, gładkości powierzchni bądź jej faktury zgodnej z wymaganiami projektu i norm, odporność na uszkodzenia mechaniczne, przyczepność między podłożem, a warstwą wykończeniową; przyczepność podłoża.

Podczas odbioru tynków należy stosować się do następujących wymagań normowych:

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny pożądanej oraz jego krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm w ilości maksymalnie do 3szt. na całej kontrolowanej długości 2 metrowej łaty kontrolnej; odchylenie krawędzi i powierzchni od kierunku pionowego nie musi być większe niż 2mm na dł. 1mb; od kierunku poziomego nie musi być większe niż 3mm na dł. 1mb.

8. Podstawa płatności.

Dla robót o wycenie ryczałtowej podstawą jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenia częściowe są możliwe o ile jest to przewidziane w umowie po dokonaniu procentowego określenia zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności niezbędne do wykonania objęte zamówieniem.

10. Przepisy związane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65?6-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cemnet. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane: Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczyny. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zaprawy do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża i stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

Instrukcje techniczne dostarczone przez Producentów zastosowanych materiałów.

I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE ŚCIAN BUDYNKU:

Projektuje się wykonanie ocieplenia budynku metoda lekka mokra, oraz wykonanie remontu wejścia do piwnicy w kompletnym systemie BAUMIT - SILIKAT S (Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008), w efekcie której powstanie na powierzchni ściany bezspoinowa powłoka o niżej opisanej warstwowości:

termoizolacja - styropian grubości 16,0cm zamocowany do ściany za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników mechanicznych w ilości 4 szt. na l,0m² ściany, przy narożach 7 szt. na l,0m² ściany zgodnie z Aprobatą Techniczna ITB: AT-15- 4995/2008, warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008,

Zewnętrzna wyprawa elewacyjna - tynk silikatowy na ścianach podłużnych i poprzecznych, oraz tynk przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i cokołu.

Roboty dociepleniowe obejmują poniższe czynności:

Prace przygotowawcze:

- oczyszczenie murów z zanieczyszczeń kurzu, resztek zaprawy

- Zagruntowanie podłoża pod przyklejenie styropianu,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z ocynkowanej gr. 0.60mm.

Zasadnicze roboty dociepleniowe:

- mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników kołki rozprężne, minimalne zakotwienie łączników 10cm w ścianie (murze).

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- montaż nowych podokienników z płytek ceramicznych klinkierowych

- wykonanie wyprawy zewnętrznej baranek gr. ziaren 1,5 – 2mm,

- wykonanie wyprawy zewnętrznej 2 x do wysokości 2,00m.

- malowanie wyprawy zewnętrznej farbą silikatową w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno być nośne, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Podłoże winno spełniać warunek równości i płaskości.

b) Warunki atmosferyczne:

Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C (dla robót tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

c) Materiały:

Do docieplenia w systemie BAUMIT - SILIKAT S należy zastosować zestaw materiałów do docieplenia zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT - 15 - 4995/2008r. + zmiany wprowadzone do 2020r.

OPIS TECHNOLOGII:

a) docieplenie ścian zewnętrznych

Projektuje się zastosowanie kompletnej technologii BAUMIT - SILIKAT S zgodnie z aprobata techniczna ITB AT - 15-4995/2008. Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do przyklejania płyt styropianowych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i oszczotkowanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć fragmenty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu tynku lub ubytki muru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – wapiennej. Następnie należy przystąpić do przyklejania płyt styropianu zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT - 15 - 4995/2008. Ściany nadziemia powyżej cokołu docieplone płytami PS-E-FS 15 gr. 16,0cm, ościeża okien płytami PS-E-FS 15 gr. 3,0cm, ściany poniżej terenu, cokół za pomocą styropianu ekstradowanego gr. 10cm. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża stosować zaprawę klejowo-szpachlową zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008. Materiał na płytę styropianu nakładać metodą punktowo - krawędziową (pryzma wzdłuż krawędzi) i kilka placków we wnętrzu - zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto. Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę" z przesunięciem, oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu, pianką. W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Po stwardnieniu kleju przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania termoizolacji zastosować łączniki mechaniczne tworzywowe, wbijane zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008. Projektuje się użycie kołków fi 15 z wydłużoną strefą rozporowa w ilości 4 sztuk na l,0m² ściany. W pasach narożnych budynku - 2,0m od narożnika łączniki mechaniczne należy zagęścić do 7 szt/m². Dodatkowo niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji, a wystawanie główki łącznika ponad lico izolacji jest ograniczone do 1,0mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać obróbki blacharskie. Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne  (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i murów ogniowych. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości. 0,60mm. Podokienniki z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,60mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej BAUMTT oraz dodatkowo mocowane przy użyciu systemowych łączników mechanicznych. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Szczególne miejsca elewacji, takie jak narożniki i ościeża należy wzmocnić listwą kątową z siatką (zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008). Listwę należy zastosować na krawędziach wypukłych (narożniki budynku, ościeża okien, drzwi wejściowych i drzwi balkonowych. Na dolnej krawędzi wypukłych obrzeży poziomych należy zastosować profil okapnikowy. Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT-15-4995/2008). Warstwę zbrojoną wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę szpachlową kolejne wstęgi siatki zbrojącej z zakładem min. 10,0cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojonej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x 35,0cm należy nakleić (pod katem 45°) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 3,0mm. Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podłoże zagruntować podkładem silikatowym (zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 4995/2008). Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się silikatową masę tynkarską (zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: AT-15-4995/2008) o fakturze i grubości ziarna 1,5 - 2,0mm. Kolorystykę opisano w dalszej części opracowania na rysunkach rzutu elewacji. Do tynku należy dodać preparat grzybobójczy (BAUMIT SANIERLOSUNG) w celu zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami. Tynk układać na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metoda „mokre na mokre". Sukcesywnie, w miarę układania świeżej warstwy o jednakowej grubości równej uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi założoną fakturę. Wykończona powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości. Cokół budynku, wiatrołapy należy uzupełnić tynki, wykonać naprawę, reperację cokołu i pomalować 2 x farbą elewacyjną, cokół ocieplić styropianem gr. 10,0cm + wyprawa elewacyjna. Poniżej terenu ocieplenie styrodurem gr. 10cm, wyprawa + 2x izolacja na zimno + folia kubełkowa.

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Rychliki, a firmą Rzeczoznawstwo i Usługi Budowlane „MIRO” inż. Mirosław Ożubko.

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem.

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków. Komponenty budowlane i elementy budynku - opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - metoda obliczania.

- Świadectwo ITB nr 530/94 - metoda „lekka-mokra”.

- Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka-mokra”.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75 poz. 690 + późniejsze zmiany).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. poz. 414 + zmiany tekst jednolity Dz. U. 2019r. z dnia 26 czerwca poz. 1118).

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych ogranicza się do termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia ścian w gruncie, docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem, docieplenia stropodachu, pokrycia dachu, wymiany części stolarki okiennej piwnicznej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi: wykonaniem opaski wokół budynku z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich,

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian i w związku z tym, że zakres prac dotyczy tylko termomodernizacji budynku nie ulegnie ona zmianie. Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie jest terenem górniczym, a projektowane prace nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla środowiska i otoczenia. Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie poprzez istniejący system rynien rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz bezpośrednio na teren Inwestora. W związku z tym, że planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku nie przewiduje się zagospodarowania mas ziemnych.

3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków oraz nie leży w obszarze ochrony

konserwatorskiej.

3.6 Informacja o terenach górniczych

Działka nie znajduje się na terenach górniczych.

3.7 Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji ogranicza się do działki na której

posadowiony jest przedmiotowy budynek tj. dz. 112/2.

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

4.1 Ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Izolację pionową przeciwwilgociową należy wykonać przy zastosowaniu powłoki bitumicznej 2 x + folia kubełkowa.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. Dodatkową warstwę izolacji przeciwwilgociowej stanowić będzie folia kubełkowa. Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym.

Elementy składowe systemu:

- folia izolacyjna kubełkowa

- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji,

- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych,

- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczenia,

- taśma butylowa do klejenia zakładów.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając

warstwami gr. 15cm. Następnie należy wykonać opaskę z kamyków o frakcji 1 – 2cm; gr. 12 cm i szerokości 50cm. Opaskę układać na podbudowie z piasku gr 15cm. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku 5%. Pozostałą część nawierzchni rozebraną w trakcie wykonywania robot budowlanych należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Przed wejściami do budynku należy zamontować wycieraczki bezodpływowe o wymiarach 100x50. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu wzmocnionego krawędzią ze stali ocynkowanej na górze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe lub kratowe ze stali ocynkowanej.

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych.

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż:

- powłoka bitumiczna:

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C;

- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3;

- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;

- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;

- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8;

- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,6;

- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki;

- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć;

- pełne obciążanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;

- wytrzymałość na:

- ściskanie ≥ 10 N/mm2;

- uziarnienie: 0-1,2 mm;

- początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm2 (wartość tab.);

- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m2・min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;

- zawartość chlorków - ≤ 0,1 %Cl ;

- współczynnik przepuszczania pary wodnej μ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-

2:2010;

- temperatura obróbki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący

- klasa reakcji na ogień - E

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5%

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) -

FTCD1 ≤ 1%

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5

≤5%

- folia kubełkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubość materiału – 1 mm

- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2

- wysokość wytłoczeń – 20 mm

- wysokość wytłoczeń – 20 mm

- ilość wytłoczeń - 400 na m2

- średnica otworow w perforacji – 5 mm

- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2

- odporność temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor - czarny

4.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniami i optymalnym wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego docieplenia ścian zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie:

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych od poziomu 30 cm

- Termomodernizacja ścian powyżej terenu styropianem samo gasnącym fasadowym gr. 16cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej;

- Termomodernizacja ścian powyżej terenu cokół styropianem ekstradowanym gr. 10cm na zaprawie klejowej wyprawa elewacyjna + płytki ceramiczne zgodnie z kolorystyką elewacji.

- Termomodernizacja poniżej gruntu warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej wyprawa + folia kubełkowa, na całej wysokości ścian przy gruncie;

- ściany przy gruncie w części budynku – ocieplić do poziomu 100 cm poniżej gruntu warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 10cm.

W przedmiotowym obiekcie proponuje się przyjęcie bezspoinowego systemu ocieplenia. Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą tynkarską w postaci tynku mozaikowego i silikatowego należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej-mokrej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ITB - "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą”. Zgodnie z wyżej wymienioną metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę ociepleniową stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną wykończeniową – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym siatką systemową. Powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty). Zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu.

Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej-mokrej ocieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

W skład systemu metody „lekkiej-mokrej" wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejąca do styropianu,

- płyty izolacyjne ze styropianu samogasnącego,

- płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnącego,

- siatka zbrojąca z włokna szklanego o gęstości min. 160 g/m2,

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntująca pod tynki strukturalne,

- gotowa mozaikowa silikatowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupełniające: profile cokołowe, narożne, przyokienne.

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt ociepleniowych, listwy narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek poszczególnych miejsc elewacji.

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy

uzupełniające. Jako odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70-) 2-TR100 wg normy PN-EN 13163:2013:

- wspołczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący

- klasa reakcji na ogień - E

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100)

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] – TR 100 (≥100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspołczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący

- klasa reakcji na ogień - E

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5%

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) -

FTCD1 ≤ 1%

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5

≤5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnistość maks. - 0,80 mm

- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - μ: 18

- gęstość objętościowa - ok. 1550 kg/m3

- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zużycie materiału - ok. 4 - 5 kg/m2

- klejenie ok. - 3-4 kg/m2

- szpachlowanie ok. - 3-4 kg/m2

- wyrównywanie ok. - 3-4 kg/m2

- minimalna grubość warstwy: - 2 - 3 mm

- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm

- siatka z włókna szklanego:

- wielkość oczek - 4,0x 4,5

- masa powierzchniowa - mm (}0,5)

- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku

- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm

- b ) w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:

- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 %

- b ) w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 %

- zużycie materiału - 1,1 mb/m2 powierzchni

- łączniki do mechanicznego mocowania:

- łącznik tworzywowo-metalowy fi 8 mm z kontrolą poprawności zakotwienia oraz   eliminacją mostków termicznych, trzpień stalowy wkręcany dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego do mocowania wełny mineralnej i styropianu.

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne:

- gęstość: 1,50 kg/dm3

- zawartość substancji stałych: ok. 62%

- wartość współczynnika pH: 8

- zużycie: ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej

ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podkładowych

- gotowy tynk silikatowo-silikonowy:

- ziarnistość - 1,5 mm

- gęstość - ok. 1,8 kg/dm3

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - μ: 50-70

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK

- nasiąkliwość (wspołczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy)

- struktura – baranek 1,5mm

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm

- zawartość substancji stałych: ok. 80%

- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe

- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m2

Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją ITB nr

334/96 - "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg wytycznych producenta wybranego systemu ociepleń. Wszystkie materiały systemu ocieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów ocieplenia.

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być

sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA - 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

4.2.1 Przygotowanie podłoża

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie w zależności od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dłuższych uchwytach, bądź

wymienione na nowe. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Wszystkie zarysowania ścian należy naprawić w następujący sposob:

- skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy),

- posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym,

- przymocować pasek siatki Robitza,

- nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko.

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te

należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt styropianowych. Próbki styropianu należy przyklejać w rożnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości styropianu oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn.

przyklejony kawałek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.

4.2.2 Mocowanie płyt styropianowych

Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych

w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę styropianu z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o rożnej grubości. Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazówki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni,

- po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą.

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbędne będzie wykonanie szeregu prac towarzyszących:

- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem styropianu o grubości 3 cm,

- po wykonaniu prac ociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach - tablice informacyjne, instalacja alarmowa, urządzenie elektroniczne, itp.,

- montaż nowych skrzynek elewacyjnych, uchwytów flagowych, stalowych, kratek wentylacyjnych, opraw oświetlenia elewacyjnego,

- wykonanie nowych elementów elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia wody deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokół budynku żwirowej o spadku min. 5%,

- wszelkie przewody elektryczne i odgromowe prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod warstwę docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych ognioodpornych.

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy ocynkowanejgr. 0,60mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne przy oknach wykonać z blachy tytan - ocynk (powlekanej) gr. 0,60mm. Boczne krawędzie parapetów zatopić w warstwie styropianu na głębokość min. 5cm, brzeg parapetu wypuścić min. 5 cm poza lico ściany ocieplonej.

4.2.3 Dylatacje budynku

Dylatacje w budynku nie występują.

4.2.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać poziomo z zakładem szerokości min. 10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

4.2.5 Wykonanie podkładu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

4.2.6 Wykonanie warstwy wykończeniowej

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikatowo-silikonowym o strukturze „baranek” o uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8÷1,2 mm wykonanym w odpowiednim systemie ociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków mozaikowych i silikatowo-silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych.

Opracował inż. Mirosław Ożubko

Upr. 577/EL/83