##### Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania

„Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6.”

Adres obiektu budowlanego:

Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie

Ul. Sienkiewicza 6

55-140 Żmigród

Nazwa i kody zakresu robót:

45236200-2 – wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych

45212290-5 - usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

39293300-5 – sztuczna trawa

31520000-7 – lampy i oprawy oświetleniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Żmigród

Plac Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

- Przedmiot zamówienia.

Zamówienie obejmuje wymianę trawy syntetycznej na boisku piłkarskim o wymiarach 62m x 30m oraz wymianę opraw oświetleniowych.

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować: w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Stan istniejący.

Przedmiotem postępowania jest boisko piłkarskie o wymiarach 62m x 30m 
o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze białym szer. 10cm. Boisko wykonane według następującego układu:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o włóknie polietylenowym wys. 40mm, wypełnionej pisakiem kwarcowym frakcji 0,3-1,0mm i granulatem termoplastycznym frakcji 1,5-2,5mm,

- pianka poliuretanowa typ Shockpad gr. 12mm,

- górna warstwa z podbudowy gr. 5cm z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5mm wyrównana miałem kamiennym,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm gr. 15cm,

- warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm.

- Zakres prac przewidywany do wykonania.

- demontaż istniejącej trawy syntetycznej oraz jej zeskładowanie na terenie przyległym do obiektu,

- demontaż pianki poliuretanowej typ Shockpad wraz z jej utylizacją,

- wyrównanie górnej warstwy podbudowy wraz z uzupełnieniem kruszywem i zagęszczeniem,

- dostarczenie i ułożenie trawy syntetycznej o wysokości 60mm wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM

- wklejenie linii segregacyjnych zgodnie z załączonym schematem układu linii – załącznik nr 1

- wymiana 18 szt. istniejących opraw na oprawy w technologii LED. Należy uzyskać natężenie światła na poziomie 200lx.  Parametry opraw  - załącznik nr 2.

Parametry trawy:

Minimalne parametry trawy syntetycznej :
1. wysokość włókna min 60mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 9 500/m2
3. ilość włókien min 114 000/m2
4. grubość każdego włókna min. 418 mikronów

5. dtex min. 15.000 
6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. wyrywanie pęczka po starzeniu min  75 N
8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
9. typ trawy: monofil prosty 
10. rodzaj trawy: polietylen
11. trawa tuftowana

12. podkład: lateksowy
13. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty:

a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com),

b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i  wypełnia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta , potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raporcie na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality,

d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),

e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu),

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium,

h) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH.

- Uwagi dla Wykonawcy

Dojazd do miejsca robót od strony ul. Sienkiewicza, poprzez drogę wewnętrzną od strony frontowej szkoły. Maksymalna dopuszczalny DMC pojazdów – 15ton. W przypadku konieczności transportu specjalnego powyżej wskazanej masy pojazdu, Wykonawca usunie na własny koszt powstałe szkody.

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami);

- Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25/2008, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126);