Opis przedmiotu zamówienia sorty BHP dla Służby Leśnej

.

| Lp. | Nazwa środka ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, torby leśne | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buty terenowe, wodochronne z membrana oddychającą | Buty terenowe z membraną oddychającą. Buty ochronne zawodowe, II kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE. Buty spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w obszarze pięty, (CI) izolacja spodu od zimna, (HI) izolacja spodu od ciepła, (WR) odporność obuwia na wodę, (WRU) odporność wierzchów obuwia na wodę, (SRC) odporność podeszew na poślizg. Cholewka ze skóry licowej, hydrofobizowanej, o grubości 1,6-1,8mm, w kolorze brązowym. Od strony wewnętrznej wprasowana membrana paroprzepuszczalna na bazie PU, z dzianiną poliestrową. Nosek skórzany, powlekany warstwą PU. Język miechowy. W tylnej części amortyzator, poprawiający komfort przy zginaniu. Kołnierz i język wykończone skórą typu nappa. Sznurowanie na pięć par uchwytów i trzy pary haków. Podeszwa dwuwarstwowa, bieżnik z gumy, warstwa środkowa z poliuretanu. |
| 2 | Koszula robocza długi rękaw | Koszula z tkaniny bawełnianej w kolorze khaki. Kołnierzyk podpinany na guziczki, na piersiach naszyte kieszenie kryte patkami, zapinanymi na guziki. W lewej kieszeni dodatkowa kieszonka na długopis. Tkanina o składzie 100% bawełna, o gramaturze 125g/m² (+/- 5%). Gęstość tkania 130x80, z elastycznością splotu. |
| 3 | Koszulka krótki rękaw, t-shirt | Gramatura materiału 175g/m² (+/- 5%), w składzie minimum 95% bawełny i minimum 3% elastanu. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów przy zastosowaniu badanej dzianiny jako ścieracz. Kolor oliwkowy. |
| 4 | Ubranie letnie w tym 2 pary spodni | Komplet z tkaniny elastycznej i tkaniny o wysokiej wytrzymałości. Kurtka wyposażona w minimum cztery zapinane kieszenie zewnętrzne, na łokciach cięcia profilujące. W pasie spodni wszyte gumowe taśmy do dopasowania obwodu. Spodnie wyposażone w minimum pięć zapinanych kieszeni, na kolanach cięcia profilujące. Tkanina 1: elastyczna o gramaturze 285g/m² (+/-10%) i składzie: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan. Kolor: ciemna oliwka. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 450N w kierunku wzdłużnym i minimum 1050N w kierunku poprzecznym. Średnia siła rozdzierania według normy PN-EN ISO 13937-2:2002: minimum 28N po osnowie i minimum 30N po wątku. Tkanina 2: o wysokiej wytrzymałości o gramaturze 245g/m² (+/-10%) i składzie 100% nylon. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 1250N po osnowie i minimum 850N po wątku. Średnia siła rozdzierania według normy PN-EN ISO 13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N po wątku.Kolor oliwkowy |
| 5 | Ubranie ocieplane tkanina z membrana oddychającą | Ubranie ochronne chroniące przed zimnem, posiadające Certyfikat badania typu UE, potwierdzający spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01) Odzież ochronna. - wynikowa efektywna izolacyjność cieplna Icler – minimum 0,415 (B) m²*K/W - przepuszczalność powietrza AP – minimum klasa 2, - wodoszczelność WP - ≥ 8000 EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. - odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4, - opór pary wodnej – minimum klasa 1 Kurtka ocieplana z kapturem, który można schować w stójce. Minimum cztery kieszenie zewnętrzne, kieszeń napoleońska pod plisą zamka, dwie zapinane kieszenie wewnętrzne. Spodnie z podwyższonym pasem i karczkiem z tyłu, po bokach pasa wszyte taśmy gumowe do dopasowania obwodu. Cięcia profilujące na kolanach, minimum cztery zapinane kieszenie. Dół nogawki z mieszkiem rozpinanym na zamek. Tkanina wierzchnia o składzie 50-60% nylon, 40-50% poliester, o gramaturze 200-230g/m², w kolorze ciemnozielonym. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1050N po osnowie i minimum 1150N po wątku. Średni opór pary wodnej według normy PN-EN 11092:2014-11 poniżej 15m²Pa/W. Średnia wodoszczelność według normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm słupa wody. Podszewka kurtki, spodni - skład: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 62g/m² +/- 10%. Ocieplenie kurtki, spodni: 100% poliester. Kolor oliwka |
| 6 | Buty gumowe wodoodporne | Buty ochronne zawodowe, II kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE. Spełniające mające zastosowania zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ujęte w Załączniku II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG. Buty spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odporność podeszew na poślizg. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa PCV, urzeźbiona podeszwa antypoślizgowa. Wewnątrz buta wyciągany ocieplacz. |
| 7 | Rękawice ocieplane | Rękawice dziane z krótkimi otwartymi palcami, z nakładaną na palce osłoną. Ocieplane, ze skórzanym obszyciem. Wierzch z przędzy o składzie 95% akryl, 5% Lycra. Konstrukcja umożliwia nakładanie i zdejmowanie osłony czterech palców, przypinanej na rzep na grzbiecie dłoni. Wewnątrz włóknina ocieplająca typu Thinsulate, połączona z podszewką polarową. Od strony wnętrza dłoni obszycie z dwoiny bydlęcej. Kolor: ciemna oliwka. |
| 11 | Ubranie ocieplane tkanina z membraną ocieplającą | Ubranie całoroczne Zestaw obejmuje: ubranie chroniące przed deszczem, posiadające deklaracja zgodności UE, potwierdzająca spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. - odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4 - opór pary wodnej – minimum klasa 4 oraz bluzę polarową. Kurtka z kapturem, który można schować w stójce. Minimum dwie kieszenie zewnętrzne, na rękawie kieszonka z wyciąganą jaskrawą taśmą z odblaskiem do opasania obwodu rękawa. Dwie zapinane kieszenie wewnętrzne. W pasie spodni wszyta gumowa taśma dopasowująca obwód. Spodnie wyposażone w dwie kieszenie górne, zapinaną kieszeń na udzie i zapinaną kieszeń tylną. Na kolanach cięcia profilujące. Obwód mankietu nogawek regulowany zapięciem na napy. Tkanina wierzchnia o składzie 50-60% nylon, 40-50% poliester, o gramaturze 200-230g/m², w kolorze ciemnozielonym. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1050N po osnowie i minimum 1150N po wątku. Średni opór pary wodnej według normy PN-EN 11092:2014-11 poniżej 15m²Pa/W. Średnia wodoszczelność według normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm słupa wody. Podszewka siatkowa w korpusie i spodniach o składzie: 100% poliester. W rękawach podszewka o składzie 94% poliester, 6% elastan. Bluza z polaru w kolorze zielonym, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki, na lewej piersi kieszeń wpuszczona zapinana na zamek, regulowany obwód dołu bluzy. Skład bluzy polarowej 100% poliester, gramatura minimum 280g/m². |