OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE  PIERWSZE

1. Pojemniki  na odpady biodegradowalne   – 200  szt.

2. Pojemność 0,24 m3, ładowność min. 96   kg.

3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej gęstości (HDPE).

4 .Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia  mechaniczne, niskie i wysokie

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5. Części  metalowe odporne na korozję

6. Kolor –  brązowy

7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów

wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni  ogumione.

9. Oś  kołowa  z ocynkowanej stali.

10. Na ścianie czołowej :

-  logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku.   logo 
w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.

-     napis :   ODPADY   BIO   w kolorze  białym wykonany  techniką  termodruku, wysokość napisu  min. 50  mm

11.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

12.  Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE   oznaczenie  normy EN-840,  pojemność i dopuszczalną masę w kg.

13.  Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściana pojemnika na całej wysokości.

14.  Wzmocniona listwa grzebieniowa.

15.   Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm,

16.   Rok produkcji – 2024