OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE DRUGIE

1. Pojemniki  na odpady komunalne zmieszane  – 400  szt.

2. Pojemność  pojemnika  1,1  m3. minimalna dopuszczalna masa wsadu 440 kg.

3. Wykonany z polietylenu  niskociśnieniowego  wysokiej  gęstości  (HDPE).

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie.

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych.

5. Części  metalowe odporne na korozję.

6. Kolor – antracyt.

7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów

wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8. Na dwóch bocznych przeciwległych ścianach wzmocnione uchwyty (czopy) do załadunku

przez śmieciarkę.

9.  Cztery koła jezdne obracające się wokół pionowej osi, w  pełni  ogumione, koła o średnicy    200  mm.

10.  Hamulec (blokada)  indywidualny na dwóch kołach.

11. Na ścianie czołowej logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką

termodruku.  Logo w kolorze białym wedle uzgodnionego wzoru z Zamawiającym.

12.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

13.  Pokrywa pojemnika płaska. Na  pokrywie  pojemnika napis „Uwaga - Nie wrzucać gorącego popiołu”.

14.   Na pokrywie lub korpusie  pojemnika  oznakowanie :

rok  produkcji,  znak CE,  oznaczenie  normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.

15.  Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściana pojemnika.

16.  Wzmocniona listwa grzebieniowa.

17.  Pojemnik  wyposażony  w dolnej części w otwór odcieków z korkiem.

19.  Rok  produkcji – 2024