- D – 10.03.01. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA POKRYW STUDNI I SKRZYNEK

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową studzienek i skrzynek zaworów.

## 1.2. Zakres stosowania SST

- Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

- Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych   z

- wykonywaniem regulacji pionowej urządzeń obcych.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Cement

- Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV 
klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] .

- Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

- Tablica 1. Wymagania dla cementu do mieszanki betonowej

| Lp. | - Właściwości | Klasa cementu 32,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: |  | - 16 |
| - 2 | - Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: |  | - 32,5 |
| - 3 | - Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: |  | - 75 |
| - 4 | - Stałość objętości, mm, nie więcej niż: |  | - 10 |

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [18].

## 2.3. Kruszywo

- Do wykonania mieszanki betonu:

- −   żwir i mieszankę

- −   piasek

- −   kruszywo łamane

## 2.4. Woda

- Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  do  pielęgnacji  wykonanej  podbudowy  należy  stosować wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-B-32250:1988  [17].  Bez  badań  laboratoryjnych  można stosować wodociągową wodę pitną.

## 2.5. Deski

- Deski użyte do deskowania powinny być z drzew iglastych. Deski powinny być klasy III, grubości 18-
25 mm, powinny być proste i nie powykrzywiane.

## 2.6.  Włazy kanałowe

- Włazy kanałowe należy stosować jako:

- −   włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D-400 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [21] umieszczane
w korpusie drogi,

## 2.7. Stopnie złazowe

- Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [22].

## 2.8. Kręgi betonowe prefabrykowane

- Do  regulacji  wysokościowej  studzienek  kanalizacyjnych  należy  stosować  prefabrykowane  kręgi 
żelbetowe o średnicy zależnej od średnicy regulowanej studni, wysokości 50 cm, z betonu klasy min. C25/30.

## 2.9. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

- Pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane  powinny  być  wykonane  z  betonu  wibrowanego klasy min. C25/30  zbrojonego stalą StOS.

## 2.10. Płyty żelbetowe prefabrykowane

- Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy min. C25/30 zbrojonego stalą StOS.

## 2.11. Beton

- Beton klasy C12/15 i C25/30  powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do regulacji wysokościowej studzienek

Regulację  wysokościowa  studzienek  wykonuje  się  w  sposób  ręczny,  przy  użyciu  następującego 
sprzętu:

- wytwórni  stacjonarnej  lub  mobilnej  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej.  Wytwórnia  powinna  być 
wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące  następujące 
tolerancje  dozowania,  wyrażone  w  stosunku  do  masy  poszczególnych  składników:  kruszywo  ±  3%, 
cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych, do  zagęszczania podbudowy,
nawierzchni i mieszanki betonowej,

- młoty pneumatyczne, piły mechaniczne do robót rozbiórkowych,

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4,0 ton.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08  [21].  Cement  luzem  należy
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu,
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie 
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Włazy,  kręgi,  pokrywy,  deski  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych.

Regulacja skrzynek zaworów gazowych polega na:

-     rozebraniu nawierzchni wokół skrzynki zaworu,

-     demontażu skrzynki,

-     przedłużeniu lub skróceniu klucza wraz z obudową,

-     montażu prefabrykowanej podstawy pod skrzynkę wraz z regulacją wysokościową,

-     montażu skrzynki.

## 5.3. Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych.

Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych polega na:

-     rozbiórce nawierzchni wokół studni,

-     demontażu włazu żeliwnego ciężkiego,

-     demontażu płyty pokrywowej żelbetowej,

-     obcięciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupełnieniu kręgów (do 0,50 m),

-     montażu płyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

-   montażu włazu żeliwnego (z demontażu lub nowego w przypadku złego stanu technicznego) na zaprawie szybkowiążącej.

## 5.4.   Regulacja   wysokościowa   (przebudowa)   studni   kanalizacyjnych   z   montażem   pierścienia 
odciążającego i włazu D-400.

Przebudowa studni kanalizacyjnych polega na:

-     rozbiórce nawierzchni wokół studni,

-     demontażu włazu żeliwnego,

-     demontażu płyty pokrywowej,

-     wykonaniu wykopu pod pierścień odciążający i podbudowę betonową,

-     wykonaniu podbudowy z betonu C12/15

-     montażu prefabrykowanego pierścienia odciążającego,

-     montażu nowej płyty pokrywowej,

-     montażu nowego włazu żeliwnego klasy D-400,

-     oczyszczeniu studni,

-     uzupełnieniu stopni złazowych.

-     ponownym montażu włazu studzienki.

## 5.5. Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych.

Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych polega na:

-     demontażu włazu studzienki,

-     obcięciu ścianek studzienki przy obniżeniu wysokości,

-  wykonaniu deskowania i dobetonowaniu ścianek studzienki do wymaganej wysokości z 
        wykonaniem części stropowej z betonu C25/30, przy podwyższeniu wysokości studzienki,

-     ponownym montażu włazu studzienki.

## 5.6. Roboty rozbiórkowe

Mechaniczne  i  ręczne  odkucie  nawierzchni  wokół  urządzeń.  Zebranie  i  odrzucenie  na  bok  gruzu.

Demontaż skrzynki zaworu, włazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

## 5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie  powinno  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem  masą  betonową  deskowanie  powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy betonowej, możliwość zniekształcenia lub odchyleń w betonowej konstrukcji.

## 5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę  betonu  C12/15  i  C25/30  o  ściśle  określonym  składzie  zawartym  w  recepcie  laboratoryjnej należy   wytwarzać   w   mieszarkach   zapewniających   ciągłość   produkcji   i   gwarantujących   otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na    miejsce  wbudowania,  w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  kruszywa  oraz  w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i włazów. Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelności  i  wymiarów.  Sprawdzenie  osadzenia  urządzeń  obcych  polega  na  sprawdzeniu  rzędnych posadowienia  skrzynek  zaworów  i  pokryw  włazowych,  oraz  ich  stabilności  (  nie  mogą  ulegać  drganiom podczas ruchu pojazdów).

Rzędne skrzynek zaworów i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową regulacji urządzeń obcych jest jedna sztuka (1 szt.)

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wyregulowania 1 szt. urządzeń obcych  obejmuje:

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−   rozbiórki i prace demontażowe,

−   dostarczenie materiałów,

−   wykonanie deskowania,

−   wyprodukowanie mieszanki betonowej,

−   transport na miejsce wbudowania,

−   ułożenie i zagęszczenie betonu oraz jego pielęgnacja,

−   wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych,

−   osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i włazów,

−   rozebrania deskowania,

−   wywóz gruzu,

−   oczyszczenie miejsca robót,

−   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

1.    PN-EN 196-1:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

2.    PN-EN 196-2:1996     Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3.    PN-EN 196-3:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

4.    PN-EN 196-6:1996     Metody    badania    cementu.    Oznaczanie    stopnia zmielenia

5.   PN-EN 197-1:2002   Cement. Część    1:    Skład,    wymagania    i    kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

6.    PN-EN 206-1:2000     Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja i zgodność

7.   PN-EN 480-11:2000   Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

8.   PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

17.   PN-B-32250: 1988    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

18.   BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie

19.  PN-H-74051-00    	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

20.  PN-H-74051-01      	Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

21.  PN-H-74051-02        	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

22.  PN-H-74086  	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

23.  PN-D-96000  	Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia

24.  BN-87/5028-12        	Gwoździe budowlane

## 10.2. Inne dokumenty