Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału do remontu nawierzchni dróg gminnych z podziałem na dwie części wg poniższego zestawienia:

Część I – kruszony gruz ceglano-betonowy wraz z odsiewami – frakcja 31,5-63 o zawartości materiałów pylistych nie większej niż 5 % w ilości 2000 ton

Część II – mieszanka drogowa frakcja 0-31,5 o następujących właściwościach użytkowych – uziarnienie wg normy PE-EN 933-1, wymagana kat. GA85, zawartość pyłów nie wyższa niż f3 w ilość 3000 ton

Dopuszczalny skład:

- odpady kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm

- destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej o granulacji 0-31,5 mm

- kruszywo ceglano-betonowe- recykling czysty bez zawartości drewna, gwoździ, prętów i innych zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5

- kruszywo wapienne spełniające normę PE-EN 13043 (kruszywo do mieszanek bitumicznych i utwardzeń powierzchniowych stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu)

- żużle wielkopiecowe ze starych hałd po badaniu potwierdzającym brak elementów szkodliwych dla środowiska.

Wszystkie materiały powinny mieć zróżnicowaną frakcję, a wskaźnik różnoziarnistości winien gwarantować szybkie i trwałe zagęszczenie mieszanki po jej wbudowaniu w pas drogowy.

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty atest – orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych oraz aktualną deklaracje właściwości użytkowych.
2. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Zamawiający przed planowanym terminem dostawy zgłosi telefonicznie lub mailowo Wykonawcy ilość, rodzaj i miejsce dostarczenia kruszywa.
3. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na kruszywo Zamawiający ustala na 300 ton/dobę, co zapewni odpowiednią organizację i ciągłość prowadzonych robót.
4. Faktyczna ilość zamówionych materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń na roboty pozyskanych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. Ilość materiału może zmniejszyć się o maksymalnie 20%.