# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W                                                                                                         w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1508W, poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki związanej  cementem C3/4 przygotowanej w wytwórni wraz z pielęgnacją – gr. 20cm, warstwy dolnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm, warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 10cm, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m)  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm po zagęszczeniu, poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m, zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm wraz z wymianą przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 śr. 40cm oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, części istniejącej podbudowy i poboczy. Materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, urobek należy dostarczyć do siedziby PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12.

- Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta poszerzenia jezdni i pobocza.

- Nawierzchnia, poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki związanej  cementem C3/4 przygotowanej w wytwórni wraz z pielęgnacją – gr. 20cm, warstwy dolnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm, warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 10cm, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m)  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm po zagęszczeniu. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością – zamawiający nie dopuszcza technologii „połówkowej”.

- Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m.

- Zjazdy – zakres robot obejmuje wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm wraz z wymianą przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 śr. 40cm.

- Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu– po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenia i aktualizacji zmian wynikających z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem.

- STWiOR - OPZ.

- obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 i WT-2.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg ST nr D-01.01.01.

2. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, wykonanie nasypów z zagęszczeniem, uformowanie pobocza gruntowego ziemią z urobku. Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy. Nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy.

2. Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m

- podbudowy na poszerzeniu z mieszanki związanej  cementem C3/4 przygotowanej w wytwórni wraz z pielęgnacją – gr. 20cm,

- podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm –warstwa dolna (15cm), warstwa górna (10cm) - łączna gr. 25cm,

- podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,

- warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m)  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 6cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4,

- warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla ruchu KR-3/4, wykonanie na poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014 r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy  zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość  lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Wybudowanie wg ST nr D-04.07.01a. wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną spełniającą wymagania określone normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badanie typu z badaniami materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych ( kruszywa, wypełniacz ). Materiały będą podlegały badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Podbudowę należy wykonać o gr. 6cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i dodatków. Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną, spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszyw wapiennych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz). Materiały będą podlegały badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o gr. 5 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4.Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Pobocza. Zakres robót obejmuje wykonanie n/w robót:

- Roboty ziemne obejmują wykonanie profilowania i korytowanie pod pobocza z kruszywa łamanego. Roboty należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D- 02.01.01 – wykopy, ST D-02.03.01 – nasypy.

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D-04.01.02

- Pobocza należy wykonać z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m

4. Zjazdy. Zakres robót obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej:

  - nawierzchni zjazdów indywidualnych poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm – gr. 15cm wraz z wymianą rur przepustowych o średnicy 40cm SN8

5.Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych (linie segregacyjne).

6. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

7. Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 4 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi).

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- projekt stałej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

8. Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi WT-1 i WT-2, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

9. Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji stałej oraz na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej i stałej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Starostę Grodziskiego., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

### 10. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.