OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa mycia paneli fotowoltaicznych (PV)

- Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja mycia  paneli fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żytniej.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest jednorazowego mycia paneli fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna posiada 2680 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 285 kWp i  wymiarach 165 cm x 98,9 cm. Całkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych wynosi 4378 m2.

- Wymagania oraz uwarunkowania w zakresie mycia paneli PV:

- Moduły fotowoltaiczne należy traktować jako produkty szklane i w żadnym wypadku nie można na nich nic stawiać (np. skrzynek z narzędziami) ani na nie wchodzić, ponieważ może to spowodować widoczne i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropęknięcia w ogniwach skutkujące m.in. przedwczesnym spadkiem mocy). Przy pracach związanych z panelami fotowoltaicznymi nie wolno używać ostrych narzędzi (np. noże, ostrza), szorstkich i ściernych materiałów.

- Zaleca się wykonywanie tych prac w porach najmniejszego nasłonecznienia, np. wczesny poranek, wieczór lub podczas pochmurnych dni.

- Mycie paneli fotowoltaicznych należy prowadzić przy użyciu zwykłej wody oraz miękkiej szmatki lub szczotki, zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych. Jeżeli nie da się ich wyczyścić za pomocą czystej wody, można użyć środków do czyszczenia szkła, przy czym różnica w temperaturze wody i modułu nie powinna przekraczać 10 °C. Niedopuszczalne jest używanie żrących środków chemicznych.

- Uwagi:

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia paneli i systemu fotowoltaicznego spowodowane swoim działaniem, a w szczególności nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Widok farmy fotowoltaicznej.