OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Worki  na odpady  komunalne zmieszane – 10.000  sztuk

2.   Folia LDPE w kolorze czarnym

3.   Pojemność worka  120 L, wymiary 0,70 m x 1,05 m

4.   Grubość  min. 0,045  mm,  gramatura max 23 worki / kg wytrzymałość na rozerwanie 
      25kg   - sprawdzana poprzez wypełnienie worka  ciężarem  25kg  i zawieszenie na taśmie

5.   Worki powinny posiadać taśmę ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka

6.    Nadruk  biały   1- kolorowy,  1- stronny, potrójny ( raport co 35 cm)

7.    Worki  konfekcjonowane jednostkowo (bez konieczności rozrywania) w  rolkach  po  10

szt  w  jednej rolce

8.    Treść  nadruku :

Logo  MPGK wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z  o.o.

40- 833  Katowice,  ul. Obroki 140

WOREK  PRZEZNACZONY  NA  SKŁADOWANIE :

Liści,  trawy  i  odpadów  komunalnych

Zapełniony worek zawiązać i ustawić  obok  pojemnika na odpady.

Jego  usunięcie  nastąpi  zgodnie  z  harmonogramem  wywozu

odpadów  komunalnych z posesji.

U W A G A   !!!

- nie składować gruzu, popiołu, ziemi i innych materiałów budowlanych

- odbierane będą  worki  nieuszkodzone

- obciążenie worka maksimum  15  kg

Odpady odbierane będą przez służby MPGK Sp. z o.o.

40-833  Katowice , ul. Obroki  140,

tel.  32 / 358 76  610      32/358 76 11,    e-mail : info@mpgk.com.pl