# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej ul. Dębowa w Milanówku

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu wymiany nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1526W Milanówek ul. Dębowa w 2 odcinkach (odcinek nr 1 od km 0+305 do km 0+482 oraz odcinek nr 2 od km 0+737 do km 0+805).

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: remontu drogi powiatowej obejmującego frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni o średniej grubości 2-3cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu.

W nawierzchni jezdni zlokalizowane są urządzenia obce w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna, należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących włazów żeliwnych, wpustów ulicznych, skrzynek zaworów oraz skrzynek hydrantów.

Nawierzchnia w stanie istniejącym obramowana jest krawężnikiem betonowym, który nie podlega rozbiórce. W związku z całkowitą wymianą nawierzchni jezdni, należy uwzględnić miejscową regulację wysokościową zjazdów.

W ramach stałej organizacji ruchu, należy odtworzyć oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych w technologii grubowarstwowej.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, wykonawca dostarczy urobek na teren Bazy PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

- Nawierzchnia - warstwa ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością. Zamawiający nie dopuszcza realizacji robót w technologii „połówkowej”.

- Zjazdy – należy uwzględnić miejscową regulację wysokościową zjazdów do posesji.

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących włazów żeliwnych, wpustów ulicznych, skrzynek zaworów oraz skrzynek hydrantów.

- Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- Mapa poglądowa w skali 1:500

- Przedmiar robót.

- STWiOR - OPZ.

- Obowiązujące normami i przepisami, OST, WT-1 i WT-2.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg ST nr D-01.01.01.

- Roboty rozbiórkowe i ziemne

Obejmują wykonanie frezowania nawierzchni jezdni.

- Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4.Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Zjazdy - należy uwzględnić miejscową regulację wysokościową zjazdów do posesji.

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących włazów żeliwnych, wpustów ulicznych, skrzynek zaworów oraz skrzynek hydrantów (około 30szt.).

- Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 4 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi).

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi WT-1 i WT-2, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

- Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.