Opole dn. 11.12.2020

**Zakres remontu młyna cementu nr 4**

1. Przegląd panewek łożysk czopowych.
2. Przegląd i ewentualna regeneracja zsypu z podawacza wagowego do wlotu młyna.
3. Przegląd i ewentualna regeneracja wlotu do młyna – stojak.
4. Przegląd i ewentualna regeneracja ślimaka wlotowego.
5. Przegląd i wymiana uszczelnień filcowych łożysk czopowych i komory kurzowej.
6. Przegląd wieńca, ewentualne mycie, przegląd uszczelnień.
7. Przegląd przystawki napędu:
* przegląd wału krótkiego z kołem zębatym,
* przegląd łożysk wału krótkiego (SMAR HIGH-LUB FA 50 MO),
* przegląd, mycie i ewentualna wymiana panewek wału długiego,
* sprawdzenie mocowania wieńca zębatego oraz segmentów uszczelniających wieniec.
1. Przegląd kompletu płyt młyna, szlifowanie przegrody i dennicy wylotowej.
2. Demontaż tulei wysypu (naprawa w zewnętrznym zakładzie), montaż po naprawie, montaż nowego uszczelnienia.
3. Kontrola spawów walczaka, ewentualne spawanie naprawcze.
4. Naprawa geometrii walczaka młyna:
* demontaż płyt obwodowych w miejscu cięcia korygującego geometrię walczaka (L=8659),
* podbudowa młyna, zabezpieczenie do cięcia,
* przygotowanie młyna do obróbki cieplnej spoiny obwodowej walczaka.