OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE  PIERWSZE

1. Pojemniki  na odpady komunalne zmieszane  – 500  szt.

2. Pojemność 0,12 m3,  Minimalna dopuszczalna masa wsadu 48  kg.

3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej  gęstości (HDPE).

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia  mechaniczne, niskie i wysokie

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5.  Części  metalowe odporne na korozję

6.  Kolor – antracyt.

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8.  Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni  ogumione

9. Oś  kołowa  z ocynkowanej stali.

10. Na ścianie czołowej logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką

termodruku.   Logo w kolorze białym wedle uzgodnionego wzoru z Zamawiającym.

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

12.    Pokrywa płaska .Na pokrywie pojemnika  napis „Uwaga - Nie wrzucać gorącego popiołu”,

13.  Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE,  oznaczenie  normy EN-840,  pojemność i całkowitą dopuszczalną masę w kg.

14. Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściany pojemnika.

15. Wzmocniona listwa grzebieniowa.

16. Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm.

17. Rok produkcji – 2024.