III.01_1B –10 Specyfikacja maty wejściowej

SPECYFIKACJA DLA  WEJŚCIOWYCH MAT PCV TYPU CORAL GRIP HD

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:

- Wyrównanie podłoży masą wygładzająca lub instalacja  maty na  gresie

- Ułożenie maty wejściowej.

Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

  - Określenia podstawowe

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiały

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym.

2.2.  Rodzaje materiałów

2.2.1. Mata PCV

Nietkana mata szorująca z wytłoczeniami  typu Coral Grip HD

- budowa włókna: 100% PCV barwione na wskroś

- wzór: dwukolorowe włókna PCV dające efekt trójwymiarowości

- klasa użytkowa -33

- grubość całkowita ISO 1765 – 16,0 mm

- waga całkowita ISO 8543 – 5,5 kg/m2

- gwarancja 5-letnia

- odporność na światło EN-ISO 105/B02- 7

- odporność na wodę słodką  EN-ISO 105/E01 -5 (wodoodporna)

- odporność na wodę morską  EN-ISO 105/E02 -5 (wodoodporna)

- odporność na rozpuszczalniki organiczne  EN-ISO 105/X05 -4,5

- klasa antypoślizgowości-dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 - μ0,78 (antypoślizgowy)

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1

3. Wykonanie robót

3.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być równe, twarde i gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 5mm).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

3.2. Instalacja wykładzin/maty

Przed instalacją wykładzin/maty należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej).

Rulony należy przechowywać w pozycji poziomej w jednej warstwie . Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Matę możemy układać na dwa sposoby:

-w przygotowanej niecce  jako jej wypełnienie (niecka powinna być odwadnianą)

-bez niecki na powierzchni podłoża  – koniecznie zakończyć odsłonięte krawędzie maty listwą niwelującą wysokość zgodnie z kierunkiem ruchu.