SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

ZAKUP I DOSTAWA  SOLI KAMIENNEJ

DO  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

- Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy 
i kontraktów  przy zlecaniu i realizacji dostaw.

1.3 Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych

z zakupem i dostawą soli do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału.

- Materiały

  - Sól drogowa  – jako materiał objęty niniejszą specyfikacją  musi spełniać następujące wymagania:

Skład chemiczny:

Na Cl   -  90,0 % min.

SO4-2    -  3,0 % max

H2 O    -   3,0 % max

części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0 % max

granulacja:     ziarna powyżej 6 mm – 10 % max

ziarna poniżej  1 mm – 30 % max

dopuszcza się możliwość podwyższoną zawartość ziaren poniżej 1 mm.

- Sprzęt

Wskazane ręczne narzędzia do pełnego  oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4.   Transport

4.1  Sól może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2  Dostawca  jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego

zawilgocenie. powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń

osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

Ilość i wydajność  środków transportu  winna gwarantować terminowość wykonania

dostaw.

5.    Wykonanie dostawy

  - Dostawy odbywać się będą na podstawie wezwania z ZDP  ( fax)  w ciągu 4 dni od daty

wezwania.

  - O przygotowaniu do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego

z 1 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

  - Sól Dostawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym przez ZDP.

Plac składowy w siedzibie Zamawiającego.

- Kontrola jakości

  - Do każdej partii towaru powinien dołączony być atest ( certyfikat)

  - Odbiorca dokonuje kontroli dostarczonego materiału ocenia stan fizyczny dostawy

  - Odbiorca w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie  soli na koszt Dostawcy.

- Obmiar materiału.

  - Jednostka obmiarową  jest 1 tona materiału.

  - Dostawca określa w dokumencie przewozowym trasę pojazdu i masę ładunku.

  - Odbiorca zastrzega sobie prawo  do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości  do 10 km

Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

- Odbiór dostawy.

  - Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu .

  - Podstawą do oceny wykonanej dostawy są wyniki badań i pomiarów w zakresie jakości

i ilości określonej niniejszą specyfikacją.

- Podstawa płatności.

  - Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnie  z obmiarem i oceną materiału.

- Przepisy związane.

PN – 86/C-84081/02