# Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa wykładziny gumowej do hali lodowej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o.

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

  - wykładziny gumowej w formie puzzli, w ilości 400 sztuk, o powierzchni ok. 0,8 – 0,9 m2 każdy puzzel oraz

  - najazdów o wymiarach: 980X135X10 mm, w ilości 11 szt,

na potrzebę hali lodowej MOSiR „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o. o. przy Al. Zygmuntowskich 4.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

  - Puzzle, jako mata dwuwarstwowa, powinny składać się z warstwy wierzchniej o gęstości 1000±25 g/dm3, o klasie palności DFL (zgodność z EN 13501-1) oraz warstwy spodniej z granulatu gumowego, o gęstości minimum 980±25  g/dm3. Granulat użyty przy produkcji maty musi pochodzić z surowców pozyskanych na terenie Unii Europejskiej. Grubość maty nie może przekraczać 10 mm. Wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić 1,4 Mpa, wydłużenie przy zerwaniu - ≥50%, zaś rezystywność maty - 10^9 Ω*m.

  - Najazdy o klasie palności DFL (zgodność z EN 13501-1).

- Termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Lokalizacja dostawy: hala lodowa, Al. Zygmuntowskie 4, Lublin.

- Informacje dodatkowe:

  - Kolor puzzli i najazdów – czarny, ewentualnie grafit.

  - Gwarancja min 24 m-ce.

  - Dostawca zapewni instruktaż układania maty osobiście, w miejscu rozkładania maty, czyli w hali lodowej Zamawiającego.

  - Dostawca przedłoży Zamawiającemu deklarację zgodności z normą EN 13501-1, klasą palności DFL.

  - Dostawca zobowiązuje się do udokumentowanej możliwości ponownego recyklingu puzzli 
i najazdów.