OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE DRUGIE

1. Dostawa pojemników  na odpady  segregowane

-  metale i tworzywa sztuczne  -  300  szt

-  papier                                    -  300  szt.

-  szkło				  -  100  szt.

2.  Pojemność 1,1 m3,  ładowność min. 440  kg

3.  Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  gęstości (HDPE)

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące  działanie  promieni słonecznych i związków chemicznych

5.  Części metalowe odporne  na korozję

6.  Kolor – żółty  dla pojemników na  metale i tworzywa sztuczne , kolor niebieski   dla pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi 
w listwę grzebieniową.

8.  Na dwóch bocznych przeciwległych ścianach wzmocnione uchwyty (czopy) służące do załadunku przez śmieciarkę

9   Cztery  koła jezdne obracające się wokół pionowej osi  koła o średnicy 200 mm w pełni ogumione

10.  Hamulec (blokada) indywidualny na dwóch kołach

11.  Na ścianie  czołowej  logo „ MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611 ”  wykonane  techniką

termodruku.  Logo w  kolorze  białym, wg  wzoru Zamawiającego

12.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

13.  Pokrywy pojemników płaskie.

14.  Na pokrywie  pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcj , znak CE , oznaczenie normy  EN-840,  pojemność i dopuszczalną masę w kg

15.  Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściana pojemnika na całej wysokości.

16.  Wzmocniona listwa grzebieniowa.

17. Pojemniki  wyposażone a w dolnej części otwór odcieków z korkiem

18. Pojemniki wyposażone w opis frakcji :

- żółte   :         METALE I  TWORZYWA  SZTUCZNE

- niebieskie :   PAPIER

- zielone : 	SZKŁO

19. Napisy  w kolorze białym wykonane  technologią  termodruku, wysokość napisów min. 70 mm.

20. Pokrywy  pojemników wyposażone w  :

-   dwa otwory   wrzutowe z    gumową   rozetą w pojemnikach na szkło

21. Rok  produkcji  2024.