Załącznik nr 5 do SWZ

WARUNKI ORGANIZACYJNE, WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW.

I. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące organizacji, przygotowania, wykonania oraz odbioru robót przy wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg,  przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Opracowanie stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

II. WYMAGANIA  OGÓLNE

1. ORGANIZACJA ROBÓT

a) Prace należy wykonywać w dni robocze (od poniedziałku do soboty). Całkowity zakaz prowadzenia robót w niedziele i święta.

b) Najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia robót, w celu określenia zakresu prac należy dokonać objazdu dróg przy udziale osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz w przypadku sołectw - również sołtysa.

2. NADZÓR  ZAMAWIAJĄCEGO

Nadzorującym i odbierającym roboty wykonywane przez Wykonawcę jest Inspektor Nadzoru lub osoba wskazana imiennie przez Zamawiającego.

Do zadań Zamawiającego należy:

Przed rozpoczęciem robót:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) określenie, podczas objazdu dróg, zakresu przewidzianego do remontu,

3) zezwolenie na rozpoczęcie robót na podstawie warunków atmosferycznych.

Podczas wykonywania robót:

1) kontrolowanie prawidłowości oznakowania przez Wykonawcę miejsca robót w czasie realizacji zadania, a w przypadku nieprawidłowego oznakowania lub jego braku nie dopuszczenie do rozpoczęcia robót,

2) kontrolowanie zużycia materiałów,

3) nadzorowanie przebiegu robót, uzgadnianie na bieżąco z Wykonawcą wszystkich zmian ilościowych 
i technologicznych,

4) dopuszczenie materiału do wbudowania i sprzętu na plac budowy,

5) kontrolowanie technologii wykonywanych robót.

Po zakończeniu robót:

1) protokolarny końcowy odbiór robót na podstawie oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego 
i jednorodności wyremontowanej nawierzchni,

2) potwierdzenie faktury na wykonane roboty.

3. ZADANIA  WYKONAWCY.

Do zadań Wykonawcy należy:

a) oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) wykonywanie robót zgodnie z technologią robót,

c) składanie codziennych raportów zużycia emulsji asfaltowej,

d) przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiar robót) oraz branie udziału w odbiorach robót,

e) uzgadnianie na bieżąco wszelkich zmian dotyczących wykonywanych robót z osobą 
nadzorującą ze strony Zamawiającego.

III. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW

a) z powstałego otworu usunąć luźne okruchy nawierzchni, ziarn grysu, żwiru piasku lub pyłu za pomocą szczotek i sprężonego powietrza,

b) usunąć wodę i doprowadzić do stanu powietrzno-suchego,

c) wykonać natrysk cienkiej warstwy emulsji na powierzchnię ubytku,

d) uzupełnić ubytek poprzez natrysk pod ciśnieniem kruszywa otoczonego emulsją asfaltową. 
W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2/5 mm lub od 5/8 mm). W końcowej fazie stosuje się natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/5 mm,

e) w terminie do 4 dni od zakończenia remontu danego odcinka drogi należy usunąć nadmiar        niezwiązanego kruszywa, do czasu jego usunięcia prędkość na danym odcinku należy ograniczyć do 30km/h.

2. MATERIAŁY STOSOWANE:

a) lepiszcza do skrapiania:

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa C65 B3 PU/RC (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 55 – 70 oC,

b) kruszywa:

- dopuszcza się stosowanie wyłącznie kruszywa bazaltowego (grys bazaltowy) spełniającego wymagania normy  PN-EN 13043:2004 lub równoważnej.

Kruszywa powinny mieć „wąski” zakres uziarnienia i posiadać właściwości klasy I lub II gat. I 
o zwiększonych wymaganiach dot. „czystości” (zawartość fr. < 0,075 mm nie większa niż 0,5 %) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

3. ŚREDNIE ZUŻYCIE LEPISZCZ I KRUSZYWA:

| Frakcja grysów w mm | Ilość emulsji 65% kg/m2 | Ilość grysów w dm3/m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/5 | 1,10 | 5 - 6 | Frakcje grysów i rodzaj emulsji zastosować w zależności od kat. ruchu i wielkości uszkodzenia. |
| 5/8 | 1,20 | 6 - 7 | j.w. |

U W A G I:

Frakcje grysów zastosować w zależności od głębokości uszkodzenia. Ilość kruszywa powinna być taka, aby pokryła dokładnie skropioną powierzchnię.

Ustalenie ostatecznej ilości lepiszcza zależy od:

- stanu nawierzchni,

- obciążenia ruchem,

- kształtu ziaren kruszywa.

4. SPRZĘT STOSOWANY:

- szczotki mechaniczne lub ręczne,

- remontery drogowe.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania skrapiarek ręcznych.

5. OKRES WYKONYWANIA ROBÓT:

Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż 
+ 10oC. W przypadku warunków atmosferycznych nieodpowiadających powyższym wymaganiom, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót.

6. WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT:

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

IV. ODBIORY  ROBÓT

1. Po zakończeniu remontu na danym sołectwie osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz w przypadku sołectw - również sołtysa dokonuje oceny jakości wykonanych robót.

2. Stwierdzone podczas odbioru usterki winny być usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Faktura i protokół odbioru są integralnymi częściami  rozliczenia przedmiotu umowy.

4. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zamawiającego, jako Zarządu drogi, 
a związane z realizacją niniejszego zamówienia będą kierowane do załatwienia do Wykonawcy.